MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU ČESKÁ TŘEBOVÁ

SO 30-72-03

(SO 20-15-02)

Žst. Česká Třebová, směrová skupina, Budova STS 1500

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

2021-280

Ostrava, květen 2022

| Objednatel: | SUDOP BRNO, spol. s.r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 |
| Název zakázky zhotovitele: | Česká Třebová, průzkum, GTP a STP |
| Zakázkové číslo zhotovitele: | 2021–280 |

OBSAH:

SO 30-72-03

(SO 20-15-02)

Žst. Česká Třebová, směrová skupina, Budova STS 1500

Inženýrskogeologický pasport.

přílohy:

1.	SITUACE SOND

2.	DOKUMENTACE PRŮZKUMNÝCH SOND

3.	VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Ostrava, květen 2022

Zpracovali:	RNDr. Filip Podolský

Ing. Aleš Vojkovský

odpovědný řešitel zakázky

Za věcnou správnost:	Ing. Michal Hartman

vedoucí pracoviště Morava

Schválil:	Mgr. Filip Dudík

ředitel společnosti

# Základní údaje

| Základní údaje o objektu: | Jedná se o přízemní zateplený prefabrikovaný objekt s plochou střechou, půdorys činí 9,9 x 5,5 m. Ve čtyřech místnostech se samostatnými venkovními vstupy je projektována 1 x rozvodna VN, 1 x rozvodna NN a 2x sklad. Dle DÚR se předpokládá plošné založení na pasech z prostého betonu. |
| --- | --- |
| Cíl průzkumu: | Ověření základových poměrů v místě stávajícího objektu, charakteristika geologických vrstev geotechnickými parametry, rámcová doporučení pro založení a zemní práce. |
| Použité podklady (předchozí etapa DÚR): | Kašpárek S., Rosecký R. (2018): „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“, Pozemní stavební objekty, technická zpráva. SUDOP BRNO spol. s r.o. |

# Rozsah průzkumných prací

| Průzkumné sondy, zkoušky a práce IN-SITU: |  |
| --- | --- |
| Jádrové vrty: | J142 - hloubka 6,4 m |
| Odebrané vzorky a laboratorní zkoušky: |  |
| Zeminy: | J142 … 1 x neporušený vzorek (hl. 2,7 – 3,0 m) |
| Zkoušky na zeminách: | 1 x základní klasifikační rozbor 1 x zkouška stlačitelnosti 1 x agresivita zemin |
| Voda: | J142 - hl. 1,6 m – agresivita na betonové a ocelové konstrukce |

# geotechnické poměry

| Inženýrskogeologické a h0ydrogeologické poměry Posouzení základových poměrů bylo provedeno na základě nově provedeného inženýrskogeologického vrtu J142 a terénní rekognoskace nejbližšího okolí zájmového území. Geologické dokumentace sond jsou uvedeny v příloze za textem zprávy. |  |
| --- | --- |
| Kvartérní pokryv - kvartérní pokryv je v prostoru zájmového objektu tvořen antropogenními navážkami a pleistocenními uloženinami, celková ověřená mocnost kvartérního pokryvu ověřená vrtem J42 činí 1,3 m, - povrch terénu je kryt betonem v mocnosti 0,1 m, dále do hloubky 0,7 m jsou dokumentovány navážky charakteru jemnozrnného štěrkopísku (G3 Y) a černé škváry charakteru písku hlinitého (S4 Y), - v hloubce 0,7 – 1,3 m byl dokumentován původní pokryv lokality ve formě jílů se střední plasticitou (F6 CI) až jílů písčitých (F4 CS) v tuhém konzistenčním stavu, při bázi s příměsí subangulárních klastů sedimentárních hornin do velikosti 1 cm. |  |
| Předkvartérní podklad - předkvartérní podloží je na lokalitě tvořeno miocenními jíly se střední až vysokou plasticitou (F6 CI, F8 CH) šedohnědé barvy, převážně tuhé (v polohách měkké) konzistence, v intervalech 1,8 – 2,0 m a 5,5 – 5,9 m s polohami poloopracovaných sedimentárních hornin velikosti štěrku až balvanů s jílovitou výplní (G5 GC + Cb), - povrch předkvartérního podloží byl vrtem J142 ověřen v hloubce 1,3 m pod terénem, tj. na úrovni 396,21 m n. m. |  |
| Zeminy zastižené průzkumem v prostoru objektu rozdělujeme do následujících geotechnických typů. Zatřídění jednotlivých zemin je uvedeno podle klasifikačního systému uvedeného v ČSN 73 6133. |  |
| Kvartér |  |
| Geotechnický typ Y3: | navážky – škvára charakteru písku hlinitého (S4 Y), kyprá |
| Geotechnický typ Y4: | navážky – štěrkopísek (G3 Y), ulehlý |
| Geotechnický typ Y6: | navážky – beton |
| Geotechnický typ Q4b: | jíl písčitý (F4 CS), tuhé konzistence, s hojnými drobnými subangulárnimi a semioválnými klasty opuky a pískovce do 1 cm |
| Geotechnický typ Q5b: | jíl středně plastický (F6 CI), tuhé konzistence, prachovitý |
| Neogén |  |
| Geotechnický typ N2b: | jíly se střední plasticitou (F6 CI), tuhé konzistence, s hojnými semioválnými až angulárními klasty pískovce a opuky velikosti 0,5-1,0 cm, ojediněle 2 cm (5-10%) |
| Geotechnický typ N3b: | jíly s vysokou plasticitou (F8 CH), tuhé (v polohách až měkké) konzistence, s hojnými drobnými světlými subangulárními úlomky opuk (5%), nevápnité |
| Geotechnický typ N5: | štěrk jílovitý (G5 GC), místy jíl štěrkovitý, tuhý až pevný a kameny jílového prachovce (G5+Cb), s mezerní výplní v podobě vysoceplastického jílu |

# Hydrogeologické údaje

Hladina podzemní vody se ve vrtu J142 ustálila v hloubce 1,56 m. K jejímu naražení došlo pravděpodobně v hloubce 1,8 m p. t. s vazbou na štěrkové prolohy. Podle databáze Hydroekologického informačního serveru Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM není objekt součástí žádného vyhlášeného záplavového území, jak je patrné z obrázku níže.

Údaje o hladině podzemní vody v době průzkumu:

| Sonda | Naražená hladina |  | Ustálená hladina |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] pod ter. | [m n. m.] | [m] pod ter. | [m n. m.] |  |
| J142 | - | - | 1,56 | 395,95 | 19.1.2022 |

Výřez z mapy vyhlášených záplavových území a pozice objektu

# Základové poměry

| Inženýrskogeologické poměry dle ČSN P 73 1005: | složité |
| --- | --- |
| Geotechnická kategorie dle ČSN EN 1997-1: | 2 |
| Agresivita pevného prostředí dle ČSN EN 206+A2: | X A1 (sírany 2220 mg/kg suš.) |
| Agresivita kapalného prostředí dle ČSN EN 206+A2: | XA1 - slabě agresivní chemické prostředí (sírany 209 mg/L) |
| Stupeň agresivity dle ČSN 03 8375: | velmi nízká I. (pH, chloridy), střední II. (celková síra) |

# Geotechnické charakteristiky základových půd

V tabulce jsou uvedeny geotechnické charakteristiky jednotlivých typů zemin a hornin zastižených průzkumem. Geotechnické typy reprezentují zeminy s přibližně stejnou geotechnickou kvalitou.

| Geotechnický typ | Zatřídění podle ČSN 73 6133 | Objemová tíha n [kN.m-3] | Index konzistence Ic [-] | Modul deformace Edef [MPa] | Poissonovo číslo [-] | Efektivní úhel vnitřního tření ef [°] | Efektivní soudržnost cef [kPa] | Totální úhel vnitřního tření u [°] | Totální soudržnost cu [kPa] | Koeficient hydraulické vodivosti K [m.s-1] | Třída vrtatelnosti pro piloty dle ČSN P 73 1005 | Třídy těžitelnosti podle ČSN P 73 1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y3 | S4 Y | 18,0 | - | 10 | 0,30 | 27 | 1 | - | - | 1×10-4 | I | I |
| Y4 | G3 Y | 19,0 | - | 20 | 0,30 | 32 | 0 | - | - | 5×10-5 | I | I |
| Y6 | beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II-III | II |
| Q4b | F4 CS | 18,5 | 0,6 | 6 | 0,35 | 23 | 14 | 0 | 50 | 5×10-7 | I | I |
| Q5b | F6 CI | 21,0 | 0,6 | 5 | 0,40 | 20 | 12 | 0 | 50 | 1×10-7 | I | I |
| N2b | F6 CI | 21,0 | 0,6 | 5 | 0,40 | 22 | 16 | 0 | 50 | 1×10-7 | I | I |
| N3b | F8 CH | 20,5 | 0,95 | 3 | 0,42 | 18 | 20 | 0 | 50 | 1×10-9 | I | I |
| N5 | G5 GC | 19,5 | - | 25 | 0,30 | 30 | 5 | - | - | 5×10-7 | I | I |

Poznámky k tabulce parametrů:

1) Hodnoty parametrů , c reprezentují vrcholovou smykovou pevnost.

2) Hodnoty indexu konzistence geotypu N3b byly stanoveny laboratorně.

3) Hodnoty Edef u geotypu N3b byly odvozeny z výsledků zkoušek stlačitelnosti v edometru a platí pro

obor napětí 50–300 kPa.

Výsledky zkoušky stlačitelnosti v edometru

| Sonda | Hloubka | Geotyp | Klasifikace | Index konzistence | Obor napětí | Celkový edometrický modul přetvárnosti | Součinitel konsolidace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [-] | ČSN 73 6133 | Ic |  | Eoed | cv |
|  |  |  |  | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [m2.s-1] |
| J142 | 2,7 – 3,0 | N3b | F8 CH | 0,95 | 0,05 - 0,30 | 7,1 | - |

Poznámky k tabulce:

1) Zkouška byla provedena na vzorku plně nasyceném vodou. Stupeň nasycení zemin před

zalitím byl: Sr J142 = 92,0 %. U vzorku byl po zalití zjištěn bobtnací tlak 3 kPa.

2) Převodní součinitel je pro zeminu tř. F8  = 0,37, modul deformace Edef = Eoed* 

# TECHNICKé ZÁVĚRy

Informace o objektu - Jedná se o přízemní zateplený prefabrikovaný objekt s plochou střechou, půdorys činí 9,9 x 5,5 m. Ve čtyřech místnostech se samostatnými venkovními vstupy je projektována 1 x rozvodna VN, 1 x rozvodna NN a 2x sklad. Dle DÚR se předpokládá plošné založení na pasech z prostého betonu.

Základové poměry - základové poměry hodnotíme jako složité z důvodu výskytu stlačitelných zemin (F6 CI) v úrovni základové spáry a mělké hladiny podzemní vody; - podzemní voda byla zastižena v hloubce 1,56 m p. t. v prostředí neogenních uloženin. Voda je slabě agresivní (XA1) vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 206+A2.

Konzultace pro založení nové stavby: - ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 bude při návrhu konstrukcí nutné postupovat minimálně podle zásad 2. geotechnické kategorie. Plošné založení objektu: - předpokládáme, že v úrovni základové spáry se budou vyskytovat převážně deluviální jíly se střední plasticitou (F6 CI) Gtypu Q5b a jíly písčité (F4 CS) Gtypu Q4b v tuhém konzistenčním stavu, které jsou podmíněně vhodnou základovou půdou, - zlepšení základové půdy lze provést roznášecím polštářem ze štěrkodrti, který bude navržen jako trvale drénovaný a zabrání tak vzlínání podzemní vody a hromadění vody srážkové, - v obou případech doporučujeme základovou půdu po jejím odkrytí ochránit proti mechanickému znehodnocení stavební technikou a zaplavení srážkovou vodou, - v podloží základové půdy až do hloubky průzkumného vrtu (6,40 m) jsou dokumentovány neogenní uloženiny (F6 CI, F8 CH) se štěrkovými prolohami, na které je vázána hladina podzemní vody, jedná se o značně stlačitelnou a slabě únosnou půdu náchylnou k objemovým změnám (zjištěný bobtnací tlak 3 kPa). Hlubinné založení objektu: - stavbu lze alternativně založit hlubině pomocí vrtaných pilot do prostředí neogenních uloženin (F6 CI – F8 CH) Gtypů N2b, N3b, dokumentovaných od hloubky 1,3 m p. t. (396,21 m n. m.) do konečné hloubky vrtu (6,4 m), - ve formě proloh je v neogenních geotypech zastoupen štěrk s jílovitou výplní (G5 GC) Gtypu N5, - stabilitu vrtů doporučujeme s ohledem na výskyt hladiny podzemní vody zajistit ochrannou výpažnicí. Rastr pilot, jejich průměr a délka budou stanoveny na základě statického výpočtu. Piloty budou patrně uvažovány jako plovoucí s přenosem zatížení od vrchní stavby třením na plášti. Provedením hlubinného základu bude dosaženo stejnorodé základové půdy a bude eliminováno riziko nerovnoměrného sedání objektu. Konečný návrh bude zvolen odpovědným projektantem dle statického posouzení objektu.

Ostatní - v rámci zemních prací se předpokládá převážně těžba zemin Gtypů Y4, Y6, Q4b a Q5b I. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 1005, respektive třídy 2.-4. dle ČSN 73 3050, zpevněné plochy Gtypu Y6 jsou řazeny do II. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 1005, respektive třídy 5. dle ČSN 73 3050. Pro rozpojení zemin bude dostatečné použití běžné stavební techniky, - svahy dočasných výkopů pro základy nad hladinou podzemní vody lze krátkodobě do hloubky 2 m uvažovat ve sklonu 1:1, pokud však nedojde k ohrožení stability výkopu např. pojezdem těžké staveništní techniky v blízkosti výkopů, - při přebírkách základových spár doporučujeme přítomnost geotechnika, který po ověření skutečného složení základové půdy, rozhodne o případných sanacích základové spáry.