Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Příloha č. 2 Rámcové dohody

Dlažby a obklady

Technické specifikace

- Čl. 1

- Obecné požadavky

Obklady a dlažby nesmí být řešeny s výstupky nebo výčnělky a částmi, které by mohly být zdrojem poranění nebo poškození oděvu při běžném používání nebo pohybu osob.

Soulad s platnou legislativou – všechny obklady a dlažby budou provedeny a instalovány v souladu s platnými normami, právními předpisy ČR a EU.

Obklady a dlažby budou, kromě jiného, vyrobeny v souladu s následujícími normami a předpisy, vždy v jejich platném aktuálním znění:

- ČSN EN ISO 10545 Keramické obkladové prvky

- ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody

- ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice

- ČSN 73 3450 (Z1) Obklady keramické a skleněné

- ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

- ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení

- Čl. 2

- Základní členění dle typů

- Obklad (Typ A)

- Dlažba (Typ B)

- Sokl (Typ C)

- Schodovka (Typ D)

- Ukončovací lišta (Typ E)

- Spárovací hmota (Typ F)

- Čl. 3

- Technické specifikace dle typů

- Specifikace Typ A – Obklad

Minimální technické požadavky

- materiál: slinutý keramický střep

- rektifikovaný keramický obklad, spáry 2 mm

- povrch: glazovaný, matný, hladký, bez reliéfu

- jmenovitý rozměr: 30 x 60 cm

- tloušťka: ≥6 mm

Ostatní technické požadavky

- první jakost

- tvrdost dle Mohse min. tř. 3

- nasákavost: dle ISO 10545-3, E≥10%

- odolnost proti chemikáliím: ISO 10545-13, min. tř. A

- odolnost proti skvrnám: ISO 10545-14, min. tř. 3

- kolísání odstínu: V1

- Specifikace Typ B – Dlažba

Minimální technické požadavky

- materiál: slinutý keramický střep

- rektifikovaná keramická dlažba, spáry 2 mm

- povrch: glazovaný, matný

- jmenovitý rozměr: 60 x 60 cm

- tloušťka: ≥7,5 mm

Ostatní technické požadavky

- první jakost

- nasákavost: dle ISO 10545-3, <0,5%

- tvrdost dle Mohse větší než 6

- protiskluznost: ČSN 74 4505, ČSN 72 5191, součinitel smykového tření μ≥0,5 nebo úhel kluzu nejméně 10°, R10

- pevnost: dle ISO 10545-4, ≥35 N/mm2 (jednotlivě ≥32 N/mm2) - dlažba slinutá

- otěruvzdornost: dle ISO 10545-7 min. PEI 5 – glazovaná

- odolnost proti chemikáliím: ISO 10545-13, min. tř. A

- odolnost proti skvrnám: ISO 10545-14, min. tř. 3

- kolísání odstínu: V1

Specifikace Typ C – Sokl

Minimální technické požadavky

- materiál: slinutý keramický střep

- rektifikovaný keramický sokl, spáry 2 mm

- povrch: glazovaný, matný

- jmenovitý rozměr: 60 x 7 až 10 cm

- tloušťka: ≥7,5 mm

Ostatní technické požadavky

- první jakost

- nasákavost: dle ISO 10545-3, <0,5%

- tvrdost dle Mohse min. tř. 5

- pevnost: dle ISO 10545-4, ≥28 N/mm2 (jednotlivě ≥25 N/mm2) - dlažba slinutá

- otěruvzdornost: dle ISO 10545-7 min. PEI 4 – glazovaná

- odolnost proti chemikáliím: ISO 10545-13, min. tř. A

- odolnost proti skvrnám: ISO 10545-14, min. tř. 3

- kolísání odstínu: V1

- Specifikace Typ D – Schodovka

Minimální technické požadavky

- materiál: slinutý keramický střep

- rektifikovaná keramická schodovka, spáry 2 mm

- povrch: glazovaný, matný

- jmenovitý rozměr: 30 x 60 cm

- tloušťka: ≥7,5 mm

Ostatní technické požadavky

- první jakost

- nasákavost: dle ISO 10545-3, <0,5%

- tvrdost dle Mohse min. tř. 5

- protiskluznost: ČSN 74 4505, ČSN 72 5191, součinitel smykového tření μ≥0,5 nebo úhel kluzu nejméně 10°, R10

- pevnost: dle ISO 10545-4, ≥28 N/mm2 (jednotlivě ≥25 N/mm2) - dlažba slinutá

- otěruvzdornost: dle ISO 10545-7 min. PEI 5 – glazovaná

- odolnost proti chemikáliím: ISO 10545-13, min. tř. A

- odolnost proti skvrnám: ISO 10545-14, min. tř. 3

- kolísání odstínu: V1

- Specifikace Typ E – Ukončovací lišta

- materiál: nerez s matným nebo kartáčovaným povrchem

- tvar: hranatý

- velikost 8 nebo 10 mm podle tloušťky obkladu

- Specifikace Typ F – Spárovací hmota

- cementová flexibilní spárovací hmota s hydrofobní přísadou

- Čl. 4

- Architektonické požadavky

- Barevnost obkladů:

- Světle šedá NCS S 1500-N

- Tmavě šedá NCS S 5502-R

- Barevnost dlažeb, soklu a schodovek:

- Světle šedá NCS S 1500-N

- Tmavě šedá NCS S 5502-R

- Barevnost spárovací hmoty:

Barevnost je požadována v barvě obkladu/dlažby. Dále je požadována maximální barevná stálost povrchové úpravy.