# ZHODNOCENÍ LABORATORNÍCH

- ROZBORŮ

VZORKY

Datum příjmu: 13. 3. 2018

| Třída vzorku | 2 ( N ) | 3 ( P ) | 4 ( T ) |
| --- | --- | --- | --- |
| počet | 0 | 2 | 0 |

POŽADAVEK NA ZKOUŠKY

- zrnitost s odvozením součinitele propustnosti kf

- klasifikační rozbor (tj. přirozená vlhkost, zrnitostní rozbor, konzistenční meze)

- Po zadání požadovaných rozborů jsme vzorky označili naším laboratorním identifikačním číslem 
a dle zadání objednatele provedli jejich makroskopický popis:

| vz.č. | sonda | hloubka [m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27007 | S-36 | 1,1 | Písek hlinitý se štěrkem, hnědý, štěrková zrna Ø 0,5 – 2,0 cm (obsah 17 %), zrna polozaoblená a poloostrohranná, písek převážně střednozrnný a jemnozrnný, jemnozrnný podíl nevápnitý, písek slabě zavlhlý |
| 27008 | S-39 | 1,1 | Jílovitá hlína s příměsí písku a drobného štěrku (Ø 0,5 – 1 cm, < 10 %), tmavohědá, světle hnědé skvrnitá (patrně příměsí sprašové hlíny), tmavohnědá hlína nevápnitá, světle hnědé skvrny slabě vápnité, konzistence tuhá se střední plasticitou |

- Výsledkem granulometrického rozboru vzorku, jsou v příloze obsažené křivky zrnitosti, z níž byl metodou Mallet-Pacquant odvozen koeficient filtrace. Pro analyzované vzorky byly stanoveny níže uvedené hodnoty:

| vz.č. | sonda | hloubka [m] | koeficient filtrace /m . s –1/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 27007 | S-36 | 1,1 | 9,2 . 10-5 |
| 27008 | S-39 | 1,1 | <3,0E-8 |

Podíly základních frakcí (jíl, prach, písek, štěrk) vykázaly následující hodnoty:

Tabulka I

| laboratorní | PROCENTNÍ ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH FRAKCÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | JÍL | PRACH | PÍSEK | ŠTĚRK | OBSAH HLÍNY ( JÍL + PRACH ) |  |
| vzorku | < 0,002 | 0,002 - 0,063 | 0,063 - 2,0 | > 2,0 | < 0,063 | mm |
| JÍLOVITÁ HLÍNA |  |  |  |  |  |  |
| 27008 | 27 | 44 | 21 | 8 | 71 | % |
| PÍSEK HLINITÝ SE ŠTĚRKEM |  |  |  |  |  |  |
| 27007 | 1 | 9 | 73 | 17 | 10 | % |

C. Klasifikační zatřídění vzorků zeminy dle ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO14688-2 je uvedeno v tabulce II.

tabulka II

| číslo vzorku | sonda | Hloubka [m] | klasifikační zatřídění |  | konzistence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ČSN 73 6133 | ČSN EN ISO14688-2 | ČSN 73 6133 | ČSN EN ISO14688-2 |
| 27007 | S-36 | 1,1 | S3 S-F | Sa | - | - |
| 27008 | S-39 | 1,1 | F8 CH | sasiCl | tuhá (reduk.) | pevná |

D. Namrzavost.

Dle namrzavosti zemin (hodnoceno dle zrnitostního Scheibleho kritéria), náleží dodané vzorky k zeminám nebezpečně namrzavým (vz. č. 27008) a mírně namrzavým (vz. č. 27007).

E. Vhodnost do násypů a pro podloží

Zařazení vzorku zeminy bylo provedeno dle normy ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) s použitím tabulky A. 1, obsažené v příloze A. Výsledek je uveden v následující tabulce III.

tabulka III

| číslo vzorku | Vhodnost do násypu |  |  | Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nevhodná | podmínečně vhodná | vhodná | nevhodná | podmínečně vhodná | vhodná |
| 27007 |  |  | X |  | X |  |
| 27008 | X |  |  | X |  |  |

Brně dne: 22. 3. 2018                                                                                                               RNDr. J. Hanák