Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

DSP

SO 404 – Přeložka výpustného potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Duben 2019										Ing. J. Kara

O B S A H

1	Identifikační údaje objektu	3

2	Základní údaje o objektu v dosavadním stavu	3

3	Účel objektu a požadavky na jeho řešení	3

4	Základní údaje o objektu po rekonstrukci	3

5	Zpracování projektové dokumentace	4

5.1	Účel dokumentace	4

5.2	Podklady	4

6	Všeobecný popis	4

6.1	Územní podmínky	4

6.2	Související objekty stavby a stavby	4

6.3	Inženýrské sítě	4

7	Technické řešení	4

7.1	Přístup na staveniště a zařízení staveniště	4

7.2	Výkopy	5

7.3	Potrubí	5

7.4	Ochrana potrubí pod tělesem dráhy	5

7.4.1	Požadavky na použité trouby	5

7.5	Šachty	5

7.6	Požadavky na materiál železobetonových konstrukcí	5

7.6.1	Beton pro konstrukce	5

7.6.2	Betonářská výztuž	6

7.7	Nátěry proti zemní vlhkosti	6

7.8	Ostatní terénní úpravy	6

8	Postup prací	6

# Identifikační údaje objektu

Název stavby:  			Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720

trati Kladno - Kralupy

Objekt:					SO 404 – Přeložka výpustného potrubí

Stupeň dokumentace:  		DSP

Investor:  				SŽDC s.o., Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9

Správce objektu:			obec Otvovice

Otvovice 34, 27327 Otvovice

Projektant:  				TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 56, Praha 8

Katastrální území: 			Otvovice (č.k.ú. 716987)

Obec:					Otvovice

Obec s pověřeným úřadem:		Kladno

Obec s rozšířenou působností:	Kladno

Kraj: 					Středočeský

# Základní údaje o objektu v dosavadním stavu

Charakteristika objektu:	dvojice ocelových trub DN150

uložených cca 0,0 m až 0,3 m pod terénem

Délka překládaného potrubí:	38 m

# Účel objektu a požadavky na jeho řešení

Účelem objektu je vypouštění vody z požární nádrže obce Otvovice do Zákolanského potoka.

Přeložka je vyvolána rekonstrukcí železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy nad Vltavou. V dosavadním stavu prochází potrubí mostním otvorem mělce pod terénem. Vzhledem k tomu, že bude most přestavěn na uzavřený ŽB rám, nebude možné potrubí do mostního otvoru uložit. Proto je navržena přeložka pod drážní těleso mimo mostní otvor. Místo křížení potrubí s dráhou bude odsunuto cca o 4 m proti směru staničení (směr Kladno).

Po dohodě se správcem potrubí je přeložka nevržena z plastového potrubí DN 300. Záměrem obce je v předstihu nebo v souběhu se stavbou rekonstrukce mostu nahradit celé výpustní potrubí novým v uvedeném profilu a materiálu.

Potrubí přeložky bude na stávající potrubí napojeno v nových plastových šachtách. Třetí šachta bude zřízena v místě směrového lomu trasy přeložky.

Do šachty Š1 bude napojen ležatý svod odvodnění z nové uliční vpusti, která odvodňuje chodník pod mostem, součást SO 101. Pod tělesem dráhy bude plastové potrubí vsunuto do betonových trub DN 400, které budou sloužit jako jeho ochrana. Betonové trouby budou osazeny na podkladní ŽB desku.

Podélný spád potrubí je navržen 1,0 %.

Šachty vlevo trati, které jsou v těsné blízkosti místní komunikace, budou vyhovovat pro zatížení D400 dle ČSN EN 124. Šachta vpravo trati pro zatížení B125.

# Základní údaje o objektu po rekonstrukci

Charakteristika objektu:	plastové potrubí HDPE DN 300 mm, pod tělesem dráhy vsunuté do betonové trouby DN 400 uložené na ŽB podkladní desce

Délka přeložky:	42 m

Délka ochrany pod tělesem dráhy:	30 m

Plastové revizní šachty DN 1000:	3 ks

Zatížení šachet:	vlevo trati D400, vpravo trati B125

# Zpracování projektové dokumentace

## Účel dokumentace

Dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby.

## Podklady

- Inženýrskogeologický průzkum (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geotechnický průzkum železničního spodku (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2018)

- Pasport stavby Požární nádrž Otvovice – Potrubí vypouštění odpadních vod (MW projekt spol. s r.o., 11/2018)

- Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových cest (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2018)

- Vyjádření účastníků řízení

- Závěry z výrobních porad

# Všeobecný popis

## Územní podmínky

Stavba se nachází na okraji obce Otvovice v prostoru železniční stanice. Na severní straně ke stavbě přiléhá dlážděná místní komunikace, na jižní stavbě potom hřiště na kopanou.

Stavební objekt se nachází na pozemcích v majetku ČD a.s. a obce Otvovice.

## Související objekty stavby a stavby

SO 101	Rekonstrukce mostu

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE

Stavba je koordinována s rekonstrukcí výpustného potrubí, jejímž stavebníkem je obec Otvovice. Před zahájením stavby je třeba koordinovat postup výstavby přeložky s ohledem na postup rekonstrukce potrubí. Podle skutečného provedení rekonstrukce potrubí obcí může dojít k drobným výškovým úpravám vedení potrubí přeložky.

## Inženýrské sítě

Drážní sdělovací kabely SO 401 a SO 402 vedené na mostě budou přes stavební jámu dočasně vyvěšeny na provizorní kabelovou lávku délky cca 15 m. Po vybudování nové konstrukce mostu budou definitivně přeloženy do kabelového žlabu uloženého v kolejovém loži na mostě.

Vzdušné vedení SO 403 vedené nad mostem bude po dobu stavby přerušeno a nahrazeno podzemním vedením uloženým podél severního okraje stavební jámy podél místní komunikace do těsné blízkosti nových šachet Š1 a Š2. Po dokončení stavby mostu bude provizorní přeložka zrušena a vzdušné vedení obnoveno.

Dočasné přeložky drážních kabelů budou vytyčeny a práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.

# Technické řešení

## Přístup na staveniště a zařízení staveniště

Přístup na staveniště je možný po železničním tělese a po místní komunikaci vlevo trati.

Zařízení staveniště se předpokládá na drážním pozemku a na obecním pozemku vpravo trati v těsné blízkosti mostu.

## Výkopy

Výkopy pod tělesem dráhy jsou součástí objektu SO 101.

Mimo těleso dráhy bude potrubí ukládáno do rýh šířky 1,0 m a hloubky max. 1,8 m vlevo trati a 1,5 m vpravo trati. S ohledem na vysokou hladinu spodní vody se předpokládá použití pažení, zřízení pracovní drenáže na dně výkopu (vrstva ŠD 0-32 tl. 100 až 150 mm a drenážní trubka DN80) a čerpání vody.

Před zahájením výkopových prací budou ověřeny, vytyčeny a označeny polohy IS na staveništi. Sítě budou chráněny před provozem stavby, například zapanelováním.

V závěru prací bude pracovní drenáž zaslepena betonem.

## Potrubí

Bude použito potrubí HDPE nebo PP DN 300 mm, kruhová tuhost min. SN12 dle ČSN EN ISO 9969, potrubí bude uloženo na podkladní beton do lože ze zavlhlé betonové směsi a min 300 mm nad vrchol obsypáno štěrkopískem.

## Ochrana potrubí pod tělesem dráhy

Pod tělesem dráhy bude potrubí v délce 30 m vsunuto do betonových trub DN 400 uložených na podkladní desku tl. 150 mm vyztuženou sítí R8 s oky 100 x 100 mm. Prostor mezi ochranou a potrubím bude na konci ochrany utěsněn a utěsnění bude obetonováno.

### Požadavky na použité trouby

Použité betonové trouby budou z betonu minimálně C35/45 – XF4. Přípustné jsou nekonstrukční trhliny s šířkou do 0,15 mm hloubky max. 5 mm.

Zhotovitel doloží ve spolupráci s výrobcem trub statický výpočet, který prokáže bezpečné přenesení zatížení od dopravy – zatěžovací schéma LM71 s klasifikačním součinitelem =1,10 dle ČSN EN 1991-2. Při dané výšce přesypávky 3,85 m mezi rubem trouby ve vrcholu a spodní plochou pražce, při zohlednění zemních tlaků a způsobu uložení trouby na podkladní desku.

## Šachty

Navrženy jsou 3 plastové samonosné revizní šachty DN1000 s litinovými uzamykatelnými poklopy DN 600. Součástí šachet budou plastová dna s příslušnými kynetami, napojení trub bude provedeno příslušnými šachetními vložkami. Šachty budou přístupné pevnými žebříky nebo stupadly.

Do šachty č. 1 je napojen ležatý svod odvodnění HDPE DN 200 z uliční vpusti odvodňující povrch chodníku pod mostem – součást SO 101.

Šachty vlevo trati (Š1 a Š2) včetně poklopů budou navrženy na zatížení D400 dle ČSN EN 124, šachta vpravo trati (Š3) bude navržena na zatížení B125 dle ČSN EN 124. Šachty budou osazeny na vrstvu podkladního betonu tl. min. 150 mm a obsypány štěrkopískem ručně hutněným po tloušťkách vrstev max. 200 mm.

## Požadavky na materiál železobetonových konstrukcí

### Beton pro konstrukce

Minimální třída, stupeň odolnosti proti agresivnímu prostředí i složení a další požadavky na vlastnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu s požadavky TKP staveb státních drah, kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, třetí aktualizované vydání, změna č. 8.

S ohledem na místní podmínky a agresivitu prostředí byly projektantem navrženy následující třídy betonu:

BETONOVÉ TROUBY

BETON ČSN EN 206+A1  C35/45 – XF4, XD3, XC4 - Cl 0,40

- max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8

PODKLADNÍ DESKA

BETON ČSN EN 206+A1  C25/30 – XC2, XA1 - Cl 0,40 - Dmax22 – S3

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ

BETON ČSN EN 206+A1  C12/15 – X0 - Cl 1,0 - Dmax22 – S1

### Betonářská výztuž

Podkladní desky jsou vyztuženy svařovanými sítěmi R8 s oky 100 x 100 mm z betonářské výztuže B500B nebo B500A dle ČSN EN 10027-1, ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139. Odpovídá oceli 10 505.9 (R) dle ČSN 42 5538.

Přesahy sítí budou min. 200 mm.

Min. krytí výztuže je 40 mm, jmenovité 50 mm.

## Nátěry proti zemní vlhkosti

Podkladní desky a betonové trouby budou proti zemní vlhkosti chráněny asfaltovými nátěry ve složení ALP + 2xALN.

## Ostatní terénní úpravy

Celé staveniště bude po dokončení stavby, mimo vlastní stavbu, uvedeno do původního stavu. Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou urovnány a osety.

# Postup prací

Výstavba bude probíhat společně s rekonstrukcí mostu ve dvou etapách, tak, jak budou vylučovány koleje na mostě a odtěžováno těleso násypu.

V 1. etapě budou zřízeny šachty Š1 a Š2 a potrubí mezi šachtou Š1 a pažením stavební jámy mezi kolejí č. 1 a 2. Ve druhé etapě bude vybudována zbývající část potrubí a šachta Š3.