Příloha č.4 Výzvy k podání nabídky

Podrobná specifikace materiálu k veřejné zakázce s názvem

„Dodávky látkových roušek 2020“

Látkové roušky - tkanice

Materiál vrchní:

druh, složení:	plátno. složení 100 % bavlna

hmotnost:	140 g/m2 , ± 15 g/m2

srážlivost:	max 5% při praní na 60°C

pevnost:	osnova min 800 N, útek min. 700 N

barva:	oranžová a bílá

nitě:	do barvy tkaniny

stálobarevnost:	-	v otěru za sucha	min. 3-4

-	v otěru za mokra	min. 3

- v potu alkalickém	min. 3-4

- v potu kyselém	min. 3-4

- v praní	min. 3-4

- v chem. čistění	min. 3-4

- při žehlení	min. 3-4

Podkladový materiál:

druh, složení:	plátno, mat. složení 100 % bavlna

hmotnost:	145 g/m2 , ± 15 g/m2

srážlivost:	max 3% při praní na 60°C

barva:	oranžová a bílá

nitě:	do barvy tkaniny

švy:	musí zamezit samovolnému párání, začátky a konce musí být zajištěny proti párání.

Charakteristika:

Ústní dvouvrstvá rouška, je určena k ochraně dýchacích cest. Střih a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jeho používání. Dodání roušky v oranžové a bílé barvě.

Stručný popis:

Jednodílná dvouvrstvá rouška, tvarovaná v úrovni nosu pomocí záševků, v oblasti lícní části a brady pomocí složeného záhybu.

V horním okraji je všitý tvarovač nosu. Vrchní část roušky je zhotovena z materiálu s keprovou vazbou, vnitřní část je z jemného plátna. Sešitím těchto dvou materiálů se vytvoří z pravé strany kapsa s otvorem pro vkládání filtru. Otvor kapsy bude zapravený a zajištěný proti třepení a párání materiálu.

Celá rouška je olemovaná speciálním lemovacím strojem. Zavazovaní roušky je pomocí lemovacích tkanic. Celková délka jedné tkanice je 93 cm.

V levém horním rohu je logo SŽ o velikosti základny 20 mm.

Rouška není určena do sterilního prostředí a nejedná se o respirátor.

Značení na výrobku:

Každá rouška bude označena etiketou, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

- výrobce (dodavatel)

- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)

- označení výrobku

- materiálové složení

- symboly údržby dle ČSN EN 3758

Tato etiketa bude umístěná, při lemování, z vnitřní strany kapsy.

Balení výrobků:

Každá rouška bude zabalená do PE sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen čárovým kódem MTZ. Takto zabalené roušky se vloží do krabice. V každé krabici bude 100 ks. Na krabici budou uvedeny tyto údaje: výrobce (dodavatel), označení výrobku, datum výroby (ve stejném formátu jak je značen na výrobku), počet ks a čárový kód MTZ.

Vyobrazení výrobku, měření kontrolních rozměrů:

Celkový vzhled roušky

Líc roušky

Rub roušky

Rouška s kontrolními rozměry:

Značení na výrobcích

Značení na každém výrobku musí být stálobarevné, čitelné i po dlouhodobé údržbě a po celou dobu životnosti výrobku.

Ke každému výrobku musí být dle ČSN EN ISO 13688 dodán návod k použití v českém jazyce, který musí obsahovat přinejmenším informace o:

- používání, skladování, čistění, údržbě a dezinfekci,

- významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.

Látkové roušky - gumičky

Materiál vrchní:

druh, složení:	plátno, složení 100 % bavlna

hmotnost:	140 g/m2 , ± 15 g/m2

srážlivost:	max 5% při praní na 60°C

pevnost:	osnova min 800 N, útek min. 700 N

barva:	oranžová a bílá

nitě:	do barvy tkaniny

stálobarevnost:	-	v otěru za sucha	min. 3-4

-	v otěru za mokra	min. 3

- v potu alkalickém	min. 3-4

- v potu kyselém	min. 3-4

- v praní	min. 3-4

- v chem. čistění	min. 3-4

- při žehlení	min. 3-4

Podkladový materiál:

druh, složení:	plátno, mat. složení 100 % bavlna

hmotnost:	145 g/m2 , ± 15 g/m2

srážlivost:	max 3% při praní na 60°C

barva:	oranžová a bílá

nitě:	do barvy tkaniny

švy:	musí zamezit samovolnému párání, začátky a konce musí být zajištěny proti párání.

Charakteristika:

Ústní dvouvrstvá rouška, je určena k ochraně dýchacích cest. Střih a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jeho používání. Dodání roušky v oranžové a bílé barvě.

Stručný popis:

Jednodílná dvouvrstvá rouška, tvarovaná v úrovni nosu, brady a v lícní část pomocí záševků.

V horním okraji je všitý tvarovač nosu. Vrchní část roušky je zhotovena z materiálu s keprovou vazbou, vnitřní část je z jemného plátna a tvoří kapsu pro vkládání filtru.

Sešitím těchto dvou materiálů se vytvoří kapsa s otvorem pro vkládání filtru. Otvor kapsy bude zapravený a zajištěný proti třepení a párání materiálu.

Celá rouška je v kraji prošitá v barvě materiálu. Do boční strany je přišitá gumička k upevnění za uši. Celková délka jedné gumičky je 17 cm

V levém horním rohu je logo SŽ o velikosti základny 20 mm.

Rouška není určena do sterilního prostředí a nejedná se o respirátor.

Značení na výrobku:

Každá rouška bude označena etiketou, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

- výrobce (dodavatel)

- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)

- označení výrobku

- materiálové složení

- symboly údržby dle ČSN EN 3758

Tato etiketa bude umístěná, z pravé strany, vnitřní strany kapsy.

Balení výrobků:

Každá rouška bude zabalená do PE sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen čárovým kódem MTZ. Takto zabalené roušky se vloží do krabice. V každé krabici bude 100 ks. Na krabici budou uvedeny tyto údaje: výrobce (dodavatel), označení výrobku, datum výroby (ve stejném formátu jak je značen na výrobku), počet ks a čárový kód MTZ.

Vyobrazení výrobku, měření kontrolních rozměrů:

Líc roušky

Rub roušky

Značení na výrobcích

Značení na každém výrobku musí být stálobarevné, čitelné i po dlouhodobé údržbě a po celou dobu životnosti výrobku.

Ke každému výrobku musí být dle ČSN EN ISO 13688 dodán návod k použití v českém jazyce, který musí obsahovat přinejmenším informace o:

- používání, skladování, čistění, údržbě a dezinfekci,

- významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.