Návrhové parametry pražcového podloží

- Schematické uspořádání a názvosloví konstrukce pražcového podloží uvádí obrázek 1.

Obrázek 1 – Názvosloví tělesa železničního spodku

### A. Navrhování zemní pláně a podkladních vrstev

- V případě, že únosnost zemní pláně nedosahuje hodnot podle tabulky 1 nebo zeminy v aktivní zóně nesplňují podmínky vhodnosti stanovené přílohou č. 10 a 13 předpisu S4 (stávajícího) a homogennosti, musí se zřídit podkladní vrstvy.

Stanovení únosnosti na zemní pláni a subpláni

- Hodnota únosnosti na zemní pláni se stanoví z výsledků inženýrskogeologického průzkumu. Výchozí hodnotou únosnosti na zemní pláni je zjištěný modul přetvárnosti E2,GP, redukovaný opravným součinitelem „z“ na Er.

Hodnota únosnosti subpláně Ee,0 slouží k návrhu podkladních vrstev. Odvodí se z charakteristické hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni Ech stanovené v inženýrskogeologickém průzkumu, přičemž se musí zohlednit typ zemin v podloží, vývoj kvality podloží do hloubky a vzájemná poloha úrovně, kde byla provedena statická zatěžovací zkouška, úrovně projektované zemní pláně a subpláně. Postup stanovení únosnosti subpláně Ee,0 musí být v návrhu pražcového podloží zdůvodněn a popsán. Pro stanovení únosnosti lze rovněž použít orientační charakteristické hodnoty modulu přetvárnosti pro příslušné typy zemin uvedené v tabulce 8.

#### Požadavky na zemní pláň a aktivní zónu

- Minimální požadované únosnosti zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku se navrhují v ucelených částech traťového úseku pro maximální navrhovanou rychlost v koleji Vmax, k lokálnímu snížení traťové rychlosti se nepřihlíží (např. nižší projektovaná rychlost způsobená malým poloměrem oblouku).

- Tabulka 1 – Minimální požadovaná únosnost na zemní pláni Emin,ZP a na pláni tělesa železničního spodku Emin,PL

| Maximální navrhovaná rychlost v koleji Vmax v km·h-1 | Provozní zatížení v mil. hrt/rok 1) | Traťová třída zatížení po dobu životnosti 2) | Minimální požadovaný modul přetvárnosti v MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emin,ZP | Emin,PL |
| 80 | < 2 | A až D | 15 | 30 |
|  | > 2 | A až D | 20 | 40 |
| 81–120 | < 2 | A až D | 20 | 40 |
|  | 2–8 | A až D | 30 | 50 |
|  | >8 | A až D | 30 | 50 |
| 121–160 | < 2 | A až D | 30 | 50 |
|  | 2–8 | A až D | 40 | 60 |
|  | >8 | A až D | 40 | 603) |
| 161–200 | pro všechna provozní zatížení | A až D | 70 | 903) |

- 1) Předpokládané provozní zatížení vyplývá z přepravní prognózy a výhledové dopravní technologie. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, použije se evidované provozní zatížení.

- 2) Traťová třída zatížení je použita ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

- 3) V případě použití konstrukční vrstvy z asfaltobetonu se hodnota únosnosti na poslední nestmelené vrstvě před pokládkou asfaltobetonové vrstvy musí rovnat minimálně 95% hodnoty Emin,PL.

#### Navrhování podkladních vrstev

- Pro návrh podkladních vrstev musí být stanovena hodnota modulu přetvárnosti subpláně Ee,0. Tato hodnota se stanoví dle čl. 3.

Princip navrhování podkladních vrstev a vstupní údaje (Emat,i a Ee,i) pro výpočet ekvivalentních modulů přetvárností na jednotlivých podkladních vrstvách je na obrázku 2.

- Metodika navrhování podkladních vrstev jako vícevrstvého systému vychází z odvozené hodnoty modulu přetvárnosti subpláně Ee,0,. Navrhují se jednotlivé podkladní vrstvy z takových materiálů a v takových tloušťkách, aby výsledná hodnota vypočteného ekvivalentního modulu přetvárnosti v úrovni zemní pláně Ee,ZP byla větší než požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti Emin.,ZP podle tabulky 1.

Tloušťka jednotlivých navrhovaných podkladních vrstev se zaokrouhlí nahoru na celých 0,05 m a je platná po zhutnění vrstvy. U zlepšených zemin smí být stanovena tloušťka bez zaokrouhlení.

Mezi subplání a zemní plání může být několik podkladních vrstev, přičemž ve spodních podkladních vrstvách se zpravidla volí materiály s nižším modulem deformace materiálu a ve vyšších podkladních vrstvách se zpravidla volí materiály s vyšším modulem deformace materiálu.

Ekvivalentní modul přetvárnosti na každé z budovaných vrstev Ee,i se vypočte dle vzorce:

,

kde:

,

Ee,i	je ekvivalentní modul přetvárnosti na i-té vrstvě,

Emat,i	je modul deformace materiálu i-té vrstvy dle tabulky 2,

k1,i	součinitel únosnosti,

k2,i	součinitel tloušťky podkladní vrstvy nebo konstrukční vrstvy,

Ee,i-1	je ekvalentní modul přetvárnosti na předchozí vrstvě pod počítanou vrstvou,

Ee,0	je stanovená hodnota modulu přetvárnosti na subpláni,

hi	tloušťka podkladní vrstvy nebo konstrukční vrstvy,

i	pořadové číslo vrstvy nad subplání (celé číslo od 1 do nekonečna).

Obrázek 2 – Příklad vstupních údajů (Emat, Ee, ECH, Er, h) pro výpočet ekvivalentních modulů přetvárností na jednotlivých podkladních a konstrukčních vrstvách

- Modul deformace materiálu Emat je používán pouze pro návrh konstrukce pražcového podloží dle metodiky tohoto předpisu založený na výpočtu ekvivalentního modulu přetvárnosti. Orientační hodnoty modulů deformace vhodných materiálů do podkladních vrstev uvádí tabulka 2. Pokud projektant bude uvažovat pro výpočet s vyššími hodnotami, doloží způsob jejich stanovení a výpočet.

Tabulka 2 – Orientační hodnoty modulů deformace materiálů Emat používaných v pražcovém podloží

| Materiál | Modul deformace Emat v MPa |
| --- | --- |
| Štěrkodrť frakce 0/32, (ŠD 0/32 kv) | 701) |
| Recyklovaná štěrkodrť | 701) |
| Štěrkodrť frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv) | 1001) |
| Minerální směs frakce 0/32 | 801) |
| Drcené kamenivo frakce 0/90, (DK 0/90) | 1101) |
| Drcené kamenivo frakce 0/125, (DK 0/125) | 1101) |
| Drcené kamenivo frakce 0/250, (DK 0/250) | 110 |
| Zeminy zlepšené pojivem – hydraulické silniční pojivo dle ČSN EN 13282-1,2,3 | 1102) |
| Zeminy zlepšené pojivem – vápno | 802) |
| Stabilizace | 1402) |
| Asfaltový beton | 200 |

1) Při parametru zhutnění E2/E1 ≤ 2,2.

2) Při parametru zhutnění D = 100% PS.

### B. Navrhování konstrukčních vrstev

- Předpokladem pro navrhování konstrukčních vrstev je splnění požadavku na únosnost zemní pláně. Na zemní pláni se navrhují konstrukční vrstvy ze schválených materiálů, které zajišťují požadovanou únosnost na pláni tělesa železničního spodku, řádné odvodnění a úplnou nebo částečnou ochranu zemní pláně před mrazem.

- Konstrukční vrstvy se zřizují vždy. V odůvodněných případech a se souhlasem SŽ GŘ O13 lze od návrhu konstrukčních vrstev upustit.

Konstrukční vrstvy se navrhují jako typizované konstrukce v co nejdelších úsecích, optimálně pro celý úsek trati. Dlouhé úseky s jednotnou skladbou konstrukčních vrstev přispívají k rovnoměrnějšímu chování koleje v podélném směru (tuhost koleje) a k efektivnímu nasazení sanačních strojních linek v případě nutnosti oprav.

Skladbu konstrukčních vrstev a jejich minimální tloušťky uvádí tabulka 3. Tloušťka jednotlivých navrhovaných konstrukčních vrstev se zaokrouhlí nahoru na celých 0,05 m a je platná po zhutnění vrstvy. U stmelených asflatových materiálů se tloušťka uvádí bez zaokrouhlení. Výsledná navržená tloušťka konstrukčních vrstev musí být vždy posouzena z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, podle stávajícího předpisu. Vstupní hodnoty pro výpočet jsou uvedeny v tabulkách 4 až 7 tohoto dokumentu.

Tabulka 3 – Návrh skladby konstrukčních vrstev na zemní pláni

| Maximální navrhovaná rychlost v koleji v km·h-1 | Předpokládané provozní zatížení v mil. hrt/rok 1) | Traťová třída zatížení po dobu životnosti 2) | Skladba konstrukčních vrstev (tloušťka v mm/materiál) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | < 2 | A až D | min. 200/ŠD 0/32 kv (min. 150 se souhlasem SŽ GŘ O13) |
|  | 2–8 | A až D | min. 250/ŠD 0/32 kv |
|  | >8 | A až D | min. 300/ŠD3) |
| 81–120 | < 2 | A až D | min. 250/ŠD 0/32 kv |
|  | 2–8 | A až D | min. 300/ŠD 0/32 kv |
|  | >8 | A až D | min. 300/ŠD3) |
| 121–160 | < 2 | A až D | min. 300/ŠD 0/32 kv |
|  | 2–8 | A až D | var.I: min. 400/ŠD 0/32 kv var.II: min. 250/ŠD 0/63 kv |
|  | >8 | A až D | var.I: min. 400/ŠD 0/32 kv var.II: min. 250/ŠD 0/63 kv |
| 161–200 (včetně) | pro všechna provozní zatížení | A až D | var.I: 400/ŠD 0/63 kv var.II: min. 100/asfaltový beton+250/ŠD 0/63 kv |

1) Předpokládané provozní zatížení vyplývá z přepravní prognózy a výhledové dopravní technologie. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, použije se evidované provozní zatížení.

2) Traťová třída zatížení je použita ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

3) Lze použít ŠD 0/32 kv nebo ŠD 0/63 kv.

NAVRHOVÁNÍ OCHRANY ZEMNÍ PLÁNĚ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY VODY A MRAZU

- Pro účely navrhování a posuzování ochrany zemní pláně z hlediska nepříznivých účinků mrazu je určována tzv. návrhová hodnota indexu mrazu Imn ve oC·den, stanovená pro střední dobu návratu 10 let z dlouhodobého pozorování teplot dle tabulky 1.

Orientační návrhová hodnota indexu mrazu Imn pro podmínky železniční sítě je zřejmá z tabulky 4.

V případě, že sledovaný úsek koleje prochází místy, ve kterých nastává vlivem konfigurace terénu chladnější klima, se tato základní hodnota indexu mrazu násobí součinitelem 1,15. To nastává v případech:

- severní svahy (terén v řezu vedeném od trati k jihu má do vzdálenosti 100 m průměrný sklon 1:5, tj. přibližně 11° až 12° nebo strmější a klesá směrem ke koleji),

- horské oblasti v polohách nad 600 m n. m. exponované vůči severním větrům.

Při návrhu hodnoty indexu mrazu Imn použité do výpočtu se pro posuzované místo doporučuje vybrat hodnotu z tabulky 1, případně použít hodnoty z dlouhodobě měřených bodů přímo v daném místě (např. síť měřících stanic ČHMÚ), pokud jsou k dispozici.

Tabulka 4 – Základní hodnota indexu mrazu pro území České republiky pro střední dobu návratu 10 roků

| Výškové pásmo [m n.m.] | Index mrazu Imn [°C∙den] |
| --- | --- |
| do 200 | 332 |
| 200 – 300 | 375 |
| 300 – 400 | 424 |
| 400 – 500 | 475 |
| 500 – 600 | 523 |
| 600 – 700 | 582 |
| 700 – 900 | 701 |
| 900 – 1100 | 840 |
| 1100 – 1300 | 994 |

Tabulka 5 – Hodnoty součinitelů tepelné vodivosti některých materiálů

| Materiál | Součinitel tepelné vodivosti  [W.m-1 .K -1] |
| --- | --- |
| štěrkodrť ŠD, všechny frakce | 2,00 |
| recyklovaná ŠD | 2,10 |
| drcené kamenivo DK, všechny frakce | 2,00 |
| minerální směs | 2,10 |
| vysokopecní struska | 0,95 |
| popílkový stabilizát | 0,70 |
| stabilizovaná zemina (stabilizace) | 1,75 |
| zlepšená zemina | 1,50 |
| asfaltový beton | 1,15 |
| beton | 2,55 |
| písčitá hlína, písčitý jíl | 2,20 |
| jíl | 1,70 |
| pěnový polystyren | 0,25 |
| extrudovaný polystyren, polyuretan | 0,05 |

Tabulka 6 – Hodnoty přípustného promrznutí zemin zemní pláně

|  | Dovolené tloušťky promrznutí zemin zemní pláně hz,dov [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní režim | zeminy vysoce namrzavé zeminy nebezpečně namrzavé |  |  |  | zeminy namrzavé zeminy mírně namrzavé |  |  |  |  |
|  | Maximální navrhovaná rychlost v koleji [km.h-1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161-200 | 121-160 | 81-120 | ≤80 |  | 161-200 | 121-160 | 81-120 | ≤80 |
| příznivý | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 |
| nepříznivý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,40 |
| velmi nepříznivý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |

Tabulka 7 – Hodnoty přípustného promrznutí zlepšených zemin bez prokázání odolnosti proti mrazu a vodě

|  | Dovolené tloušťky promrznutí vrstvy hz,dov [m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní režim | zlepšená zemina |  |  |  |
|  | Maximální navrhovaná rychlost v koleji [km.h-1] |  |  |  |
|  | >161 | 121-160 | 81-120 | ≤80 |
| příznivý | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| nepříznivý | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 |
| velmi nepříznivý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

- Inženýrskogeologický průzkum na novostavbě se provádí ve smyslu ČSN P 73 1005

Tabulka 8 – Orientační stanovení charakteristických hodnot modulu přetvárnosti a obvyklé hodnoty zemin dle jejich klasifikace

| Název zeminy dle ČSN 73 6133, resp. předpisu S4 přílohy 10 1) | Symbol 1) | Obvyklé hodnoty zemin podle jejich klasifikace |  |  |  | Orientační charakteri-stické hodnoty modulu přetvárnosti EZP 2) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proctorova zkouška |  | Poměr únosnosti CBR |  |  |
|  |  | max. objemová hmotnost (suchá) ρd max,PS | optimální vlhkost wopt,PS | při optimální vlhkosti | po uložení ve vodě |  |
|  |  | [kg.m-3] | [%] | [%] | [%] | [MPa] |
| zeminy jemnozrnné (F > 35%) |  |  |  |  |  |  |
| hlína štěrkovitá | F1 MG | 1550 - 1900 | 10 - 25 | 5 - 25 | 5 - 15 | 15 |
| jíl štěrkovitý | F2 CG | 1550 - 2000 | 12 - 30 | 5 - 20 | 3 - 10 | 10 |
| hlína písčitá | F3 MS | 1600 - 2000 | 10 - 30 | 5 - 25 | 5 - 15 | 8 |
| jíl písčitý | F4 CS | 1550 - 2000 | 12 - 35 | 5 - 25 | 5 - 15 | 7 |
| hlína s nízkou plasticitou | F5 ML | 1600 - 1800 | 12 - 20 | 5 - 20 | 0 - 7 | 5 |
| hlína se střední plasticitou | F5 MI | 1500 - 1750 | 15 - 25 | 5 - 20 | 0 - 7 | 5 |
| jíl s nízkou plasticitou | F6 CL | 1600 - 1950 | 10 - 30 | 3 - 15 | 0 - 7 | 4 |
| jíl se střední plasticitou | F6 CI | 1550 - 1900 | 15 - 35 | 3 - 15 | 0 - 7 | 4 |
| hlína s vysokou plasticitou | F7 MH | 1400 - 1700 | 15 - 33 | 5 - 15 | 0 - 5 | 3 |
| hlína s velmi vysokou plasticitou | F7 MV | 1380 - 1650 | 20 - 35 | 5 - 15 | 0 - 5 | 3 |
| hlína s extrémně vysokou plasticitou | F7 ME | 1350 - 1550 | 22 - 38 | 5 - 15 | 0 - 3 | 3 |
| jíl s vysokou plasticitou | F8 CH | 1380 - 1700 | 17 - 37 | 3 - 12 | 0 - 3 | 2 |
| jíl s velmi vysokou plasticitou | F8 CV | 1360 - 1650 | 19 - 39 | 3 - 12 | 0 - 3 | 2 |
| jíl s extrémně vysokou plasticitou | F8 CE | 1330 - 1500 | 20 - 40 | 3 - 10 | 0 - 3 | 2 |
| zeminy písčité (F < 35%; S > G) |  |  |  |  |  |  |
| písek dobře zrněný | S1 SW | - | - | 20 - 40 | 10 - 30 | 25 |
| písek špatně zrněný | S2 SP | - | - | 20 - 40 | 10 - 30 | 20 |
| písek s příměsí jemnozrnné zeminy | S3 S-F | 1700 - 2100 | 8 - 16 | 8 - 16 | 5 - 25 | 15 |
| písek hlinitý | S4 SM | 1730 - 2050 | 8 - 16 | 8 - 16 | 5 - 15 | 10 |
| písek jílovitý | S5 SC | 1760 - 2000 | 8 - 20 | 8 - 20 | 5 - 15 | 8 |
| zeminy štěrkovité (F < 35%; G > S) |  |  |  |  |  |  |
| štěrk dobře zrněný | G1 GW | - | - | 40 - 80 | 30 - 60 | 30 |
| štěrk špatně zrněný | G2 GP | - | - | 30 - 60 | 15 - 40 | 30 |
| štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy | G3 S-F | 1800 - 2150 | 6 - 16 | 10 - 60 | 5 - 30 | 20 |
| štěrk hlinitý | G4 GM | 1750 - 2100 | 8 - 19 | 7 - 40 | 5 - 30 | 18 |
| štěrk jílovitý | G5 GC | 1700 - 2000 | 10 - 23 | 5 - 35 | 3 - 15 | 15 |
| zeminy kamenité a balvanité (Cb + B > 50% celkové hmotnosti) |  |  |  |  |  |  |
| kameny | Cb | - | - | - | - | 30 |
| balvany | B | - | - | - | - | 30 |
| skalní a poloskalní horniny |  |  |  |  |  |  |
| hornina | R6, R5 | - | - | - | - | 45 |
| hornina | R4 až R1 | - | - | - | - | individuálně |
| Poznámky: 1) Názvy zemin, symboly a ostatní klasifikační značky převzaty ze stávajícího předpisu S4 přílohy 10, resp. přílohy A normy ČSN P 73 1005. 2) Při použití tabulkových charakteristických hodnoty návrhového modulu přetvárnosti EZP bez terénních zkoušek, jsou uvedené hodnoty maximální přípustné. Vyšší hodnoty je možné navrhnout pouze v odůvodněných případech, kdy bude prokázáno, že v přilehlých úsecích, resp. kolejích jsou pro shodné typy zemin (včetně obdobné prognózy do podloží a vodního režimu) stanoveny vyšší hodnoty redukovaného modulu přetvárnosti E0r. Zároveň musí být popsány podmínky, na základě kterých bylo stanovení hodnot provedeno. 3) Při stanovení charakteristického modulu přetvárnosti na zemní pláni podle této tabulky, nesmí být navržena konstrukce pražcového podloží bez konstrukčních vrstev. |  |  |  |  |  |  |