Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Podrobná specifikace materiálu

k veřejné zakázce s názvem „Dodávky termoprádla – 2021“

TERMOPRÁDLO

TRIKO DLOUHÝ RUKÁV, SPODKY DLOUHÉ

Materiál:	 Jednolícní vzorová podkládaná  pletenina

Mat. složení:	 směs 65% modal, 35% polypropylen v antibakteriální úpravě

obsahující biogenní ionty zinku (virocidní a bakteriostatický materiál)

Hmotnost:		 150 g/m2  10 g/m²

Barva:		tmavě modrá (Pantone 281 C)

Stálobarevnost:	     v praní 40°C	min. 3-4/3-4

v otěru za sucha	min. 4

v otěru na vlhka	min. 2-3

v potu	min. 4/3-4

Hodnota pH volného výluhu: 	4,5-7,5

Nitě:		polyesterové nitě souladné barvy s barvou výrobku

Švy:		musí zamezit samovolnému párání a pouštění oček, začátky a konce 	musí být zajištěny proti párání.

Velikost: 	       	XS- XXXL

Charakteristika:

Výrobky - triko spodní dlouhý rukáv a spodky dlouhé - jsou ochranným pracovním prostředkem, odpovídajícím normě ČSN EN 13688, jednoduché konstrukce, určené k ochraně proti chladu či nadměrnému pocení při práci.

Stručný popis:

Termoprádlo se skládá z trika s dlouhým rukávem a dlouhých spodků.

Triko s dlouhým rukávem raglánového střihu je složeno z předního a prodlouženého zadního dílu a dvou dlouhých raglánových rukávů. Průkrčník kulatého tvaru je zpracovaný do pružného lemu ze základního materiálu. Raglánové rukávy jsou ukončené hladkou záložkou. Sešití jednotlivých dílů je provedeno plochými švy, které při nošení trika nedráždí pokožku. Záložka rukávů a trika je vysoká 2 cm a je prošitá pružným stehem na tříjehlovém stroji se spodním i vrchním krytím.

Spodky dlouhé jsou klasického unisex střihu, v rozkroku doplněny o anatomicky tvarovaný klín. Nohavice jsou ukončeny manžetami ze stejného materiálu. Díly jsou zpracovány technologií plochých švů. Ploché švy jsou dokonale zajištěné proti párání, nesmí při nošení dráždit pokožku. Pružný pas s možností regulace vložené pruženky (vyšitou dírkou) je prošitý pružným stehem na dvoujehlovém stroji se spodním krytím, výška záložky pasu je 2,5 cm.

Předložení vzorků k nabídce:

Vzorky k nabídce (t.j. triko dlouhý rukáv a spodky dlouhé) předložit v kalkulační velikosti L. Předložený vzorek musí svým vzhledem, použitým materiálem, kvalitou, zpracováním a velikostním sortimentem i požadovanými kontrolními rozměry odpovídat požadavkům zadavatele. Na soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a visačka (plomba) s razítkem akreditované zkušebny, potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací. Spolu se vzorkem bude předložen rovněž, státní certifikovanou zkušebnou vystavený závěrečný protokol o posouzení a potvrzení shody vzorku se všemi podmínkami této „Technické dokumentace“  včetně protokolu o zkouškách.

Značení na výrobku:

Triko bude označeno etiketou, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

- výrobce (dodavatel)

- rok výroby

- velikost

- označení výrobku

- materiálové složení

- symboly údržby dle ČSN EN 3758

Etiketa bude umístěna v levém bočním švu uvnitř trika a v případě spodků v zadním sedovém švu pod pasem.

Balení výrobků:

Každý komplet termoprádla (triko dlouhý rukáv a spodky dlouhé) bude zabalen do PE sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen názvem výrobku a velikostí oděvu. V případě potřeby může zadavatel objednat jednotlivé součástky samostatně.

Požadovaný velikostní sortiment:

Požadovaný velikostní sortiment je uveden v tabulce velikostí zařazené v závěru této specifikace.

Kontrolní rozměry je třeba uvést v Technických podmínkách dokumentace pro každou požadovanou velikost.

Dodavatel musí být schopen zajistit dodání výrobků v dámském provedení a v mimořádných případech (např. pro nadměrné velikosti) dodání výrobku zhotoveného na míru uživatele.

Možný vzhled výrobku:

Triko spodní dlouhý rukáv

Spodky dlouhé

Příloha č.2

Tabulka kontrolních měr – triko dlouhý rukáv

|  | Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | šíře přes prsa | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| C | délka rukávu | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| B | celková délka | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech s tolerancí 5%

Tabulka kontrolních měr – spodky dlouhé

|  | Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | šíře pasu | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| B | šíře sedu | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| C | boční délka | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech s tolerancí 5%

Požadavky na pleteninu

| Účel: funkční spodní prádlo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazba: jednolícní vzorová podkládaná |  |  |  |  |
| Požadované parametry |  |  |  | Metody měření |
| Materiálové složení tolerance ± 3 % |  | modal POPh obsahující biogenní ionty zinku | 65% 35% | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 |
| Hmotnost tolerance ± 10 % |  | g/m² | 150 | ČSN EN 12 127 |
| Hustota/1 cm² ± 1ř. a 1sl. |  | počet | řádky 17,5 slouply 16,5 | ČSN EN 14 971 |
| Rozměrové zněny po 5 cyklech praní při 40 °C |  | % | šířka ± 6% délka ± 6% | ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3759 |
| Stálost vybarvení | praní 40°C | st. | 3-4/3-4 | ČSN EN ISO105-C06 |
|  | pot voda | st. | 4/3-4 | ČSN EN ISO105-E01 |
|  | pot alkalicý | st. | 4/3-4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
|  | pot kyselý | st. | 4/3-4 |  |
|  | otěr suchý | st. | 4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
|  | otěr mokrý | st. | 3 |  |
| Formaldehyd |  | ppm | max.30 ppm | ČSN EN ISO 14184-1 |
| pH vodného výluhu |  | jed pH | 4-7,5 | ČSN EN ISO 3071 |
| Obsah zinku |  | ppm. | 40- 60 | Laboratorní zkouška o přítomnosti zinku v POP vlákně |
| Stanovení kovů ve vodách a vodních výluzích |  | mg/kg | vyhovuje | Metodika č.100612 Zkušební laboratoř 1018.9 |