## Slide 1: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
Ing. Michal Mečl, SUDOP PRAHA a.s., středisko - železničních tratí a uzlů
Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s., středisko - mostů
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., středisko - mostů

## Slide 2: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PŘEDMĚT ZADÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE (PD)
návrh rekonstrukce mostu s využitím stávajících OK při zajištění provozu na 30 let se zachováním alespoň stávající přechodnosti TTZ C3/60
stanovení zatížitelnosti a posouzení přechodnosti dle MP 2015
průzkum ocelové konstrukce a spodní stavby
zkoušky vzorků oceli (mechanické, metalografické, CEV)
provedení statické a dynamické ověřovací zatěžovací zkoušky (ověření reálného chování)
provedení dlouhodobého monitoringu účinků dopravního zatížení (stanovení spekter napětí pro posouzení mezního stavu únavy kumulací únavového poškození podle Palmgren-Minera)

## Slide 3: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
ČASOVÝ PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (PD)
příprava průzkumných prací: 01/2017
statická a dynamická zatěžovací zkouška: 05/2017
vyhodnocení statické a dynamické zkoušky: 07-10/2017
zkoušky vzorků oceli: 07/2017
průzkum spodní stavby – potápěčský: 04/2017
průzkum spodní stavby: 05/2017
průzkum ocelové konstrukce : 05/2017
vyhodnocení průzkumu ocel. konstrukce: 05-08/2017
statický přepočet mostu: 07/2017 až 03/2018
návrh rekonstrukce mostu: 11/2017 až 03/2018
celková doba na zpracování dokumentace ~16 měsíců

## Slide 4: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
HISTORIE PŘEMOSTĚNÍ
první jednokolejné spojení 1871
rozvoj železniční dopravy na konci 19. století
potřeba vybudovat kapacitnější dopravní spojení
1871 → 1901 = 30 let

## Slide 5: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
HISTORIE PŘEMOSTĚNÍ
nové dvoukolejné přemostění
hmotnost mostu přes Vltavu
3 x 565 t ~1700 t
1.10.1901 → 2018 = 117 let

## Slide 6: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK
stanovení velikosti korozních úbytků
(podklad pro statický přepočet)
stanovení možnosti opravy/nutnosti výměny)
SHRNUTÍ PROHLÍDKY OCELOVÉ KONSTRUKCE
zjištěny poruchy, které jsou limitující pro zbytkovou životnost
most má charakteristické "vrozené" vady nýtovaných konstrukcí
poruchy jsou dány především nevhodným konstrukčním řešením (nepřístupné mezery a štěrbiny, kde nelze účinně opravit nátěr)
degradace konstrukce vlivem koroze v čase stále probíhá
možnosti účinné ochrany proti korozi jsou velmi omezené a v dlouhodobém horizontu ji nelze spolehlivě dosáhnout

## Slide 7: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK – DOLNÍ PÁS
Koroze dolní pásů hlavního nosníku

## Slide 8
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - DOLNÍ PÁS
Koroze dolních pásů v přípojích chodníkových konzol
REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE

## Slide 9: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - DIAGONÁLY
Koroze v přípojích svislic a diagonál ke styčníkovým plechům dolního pásu

## Slide 10: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - DIAGONÁLY
Koroze v přípojích spojek členěných prutů svislic a diagonál

## Slide 11: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - DIAGONÁLY
Silná štěrbinová koroze v přípojích spojek členěných prutů svislic a diagonál

## Slide 12: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - SVISLICE
Koroze nadložiskových oblastí – portálová svislice

## Slide 13: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - PŘÍČNÍKY
Koroze v důsledku působení holubího trusu a vlhkosti

## Slide 14: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
PRŮZKUM KOROZNÍHO OSLABENÍ OK - PODÉLNÍKY
únavová trhlina délky 185 mm
NK1 - podélník L4 – mostnice č.6-7
Únavové trhliny v podélnících (pásnice z roku 1987) v důsledku lokálního namáhání
únavová trhlina délky 580 mm
NK2 - podélník L2 – mostnice č.75

## Slide 15: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY OCELI
mez kluzu fy > 230 MPa - plávková ocel (srovnání s dnešní S235 JR)
nízké hodnoty vrubové houževnatosti – pro mosty nevhodná ocel
(vyšší náchylnost k náhlým porušením křehkým lomem)
uhlíkový ekvivalent CEV = 0,23 < 0,35 (uhlík C =0,16 < 0,17 %)
modul pružnosti E = 192 GPa až 207 GPa ~ odpovídá dnešní 210 GPa
pracovní diagram oceli
mikrostruktura oceli 500x zvětšeno

## Slide 16: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVÁCÍ ZKOUŠKA
účelem bylo ověření shody měřených veličin s výpočetním modelem
statické a dynamické zatěžovací stavy (celkem 17 stavů)
monitoring skutečné dopravy 17 dní měření 24 hod
Statická a dynamická ověřovací zkouška – zkušební zatížení a měřená místa

## Slide 17: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVÁCÍ ZKOUŠKA
Rozmístění snímačů v příčném řezu (střed rozpětí)

## Slide 18: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVÁCÍ ZKOUŠKA
Měření svislých deformací pomocí radarové interferometrie

## Slide 19: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVÁCÍ ZKOUŠKA
výsledky měřených veličin jsou ve shodě s výpočetním modelem
výpočetní model využit pro výpočet odezvy na pohyblivé zatížení
z výsledků odezvy odvozena spektra rozkmitů napětí
Porovnání experimentu s výsledky výpočtu vlastní tvarů a frekvencí

## Slide 20: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
ANALÝZA DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ
historické a výhledové zatížení dopravou 1901 až 2055
(Rakousko-Uhersko → Československo → Česká republika)
výhledová skladba dopravy (zvýšení až na 406 přejezdů/den)
vazba Branický most (Jižní spojka) / mosty Pod Vyšehradem
Chart: Vývoj zatížení od dopravy na mostě pod Vyšehradem

## Slide 21: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
statický přepočet mostu
v rámci přepočtu bylo provedeno:
stabilitní analýza konstrukce – vzpěrné délky tlačených prutů
nelineární analýza konstrukce – vliv II. řádu
dynamický analýza konstrukce – charakteristiky mostní konstrukce
dynamický analýza konstrukce – odezva konstrukce na dynamické zatížení dopravou pro stanovení spekter rozkmitů napětí (pro posouzení únavy)
dle zásad Metodického pokynu SŽDC pro stanovení zatížitelnosti mostů
stanovení zatížitelnosti – mezní stav únosnosti v nejvyšší kategorii D – mezní stav únavy
      – mezní stav použitelnosti
posouzení přechodnosti – nejvyšší traťovou třídou zatížení (TTZ) a k ní přidruženou rychlostí

## Slide 22: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
statický přepočet mostu
Výpočetní model 3D – rendering výpočetního modelu (MIDAS Civil)
3D výpočetní model ve specializovaném SW MIDAS Civil se zohlednění tuhostí styčníků a členěných prutů
použito nejpřesnějších současných postupů v oblasti přepočtů železničních mostů
výsledky výpočtu byly verifikovány s experimentálně zjištěnými měřeními

## Slide 23: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
MEZNÍ STAV ÚNAVY
posouzení metodou „kumulace únavového poškození“ podle Palmgren-Minera (spektra rozkmitů napětí)
každý cyklus způsobuje dílčí poškození, které se v konstrukci kumuluje
při dosazení limitní hodnoty Dd > 1,0 se vytvoří únavová trhlina
průběh napětí v závislosti na čase
rozkmit napětí - cyklus

## Slide 24: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
VÝSLEDKY statického přepočtu mostu

## Slide 25: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
VÝSLEDKY statického přepočtu mostu
stávající prvky mostu jsou na hranici své životnosti
korozní oslabení má akcelerační charakter a časem se zrychluje
v konstrukci mostovky jsou nově diagnostikovány únavové trhliny
snížení přechodnosti na TTZ C3/40
posouzeno pro zbytkovou životnost 5 let
omezení životnosti prvků mostovky vlivem cyklického zatížení - zbytková únavová životnosti mostu v km 3,545 1 rok
- zbytková únavová životnosti mostu v km 3,706 6 let
rekonstrukci je nutné provést do roku 2023

## Slide 26: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
ZÁVĚR – NÁVRH REKONSTRUKCE PRO 30 LET
NK1
NK2
NK3
Návrh rekonstrukce mostu 3,706 – vyměňované prvky ocelové konstrukce 63% (1130 t)

## Slide 27: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
ZÁVĚR – NÁVRH REKONSTRUKCE PRO 30 LET
NK1
NK2
NK3
NK4
Návrh rekonstrukce most 3,545 – vyměňované prvky ocelové konstrukce ~46% (110 t)

## Slide 28: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
ZÁVĚR – NÁVRH REKONSTRUKCE PRO 30 LET
u mostu 3,706 – Pod Vyšehradem nutná výměna ~63% prvků a demontáž dalších ~8% prvků mostu
u mostu 3,545 – Výtoň nutná výměna ~46% prvků mostu
celkem je nutné vyměnit ~1250 t oceli
rekonstrukci je nutné provádět v podskruženém stavu mimo otvor
náročná rekonstrukce si vyžádá min. 4 roky v místě stavby
po dobu stavby pouze jednokolejný provoz po mostním provizoriu
omezená životnost rekonstruovaných konstrukcí 30 let

## Slide 29: REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
ZÁVĚR
ZHODNOCENÍ NÁVRHU REKONSTRUKCE
lze konstatovat, že rozsah rekonstrukce ocelových konstrukcí mostů je neúměrný výsledně dosaženým parametrům s omezenou životností a je tedy nezbytné v nejbližší době zpracovat alternativní řešení, které by zajišťovalo bezpečný provoz na návrhovou dobu min. 100 let.

## Slide 30: Děkuji za pozornost …
Ing. Martin Vlasák
SUDOP PRAHA a.s., středisko - mostů