Příloha č. 2a Zadávací dokumentace a zároveň také Příloha č. 1 Rámcové dohody

Podrobná specifikace materiálu k veřejné zakázce:

„Dodávky výstražných oděvů zimních 2021 - 2022“

1.

Oděv výstražný zimní

- Bunda pracovní zimní výstražná     3 400 ks

- Kalhoty pracovní výstražné zimní   1 400 ks

Materiál:

Druh, složení:		nánosová textilie s membránou

Textilie 100% PES, membrána PU, PES, PTFE apod.

Hmotnost:		190 g/m2 +/- 5 g/m2

Srážlivost:		osnova / útek max. 1 % při praní na 30°C

Pevnost v tahu:	osnova minimálně 1300 N, útek minimálně 1250 N

Pevnost v trhu:	osnova minimálně 90 N, útek minimálně 85 N

Barva:			základní barva fluorescenční oranžová, doplňková barva tmavě modrá

Stálobarevnost:	 - v otěru za sucha		4/5

- v otěru za mokra		4/5

- v potu alkalickém		4/5

- v potu kyselém		4/5

- při praní na 30 °C		4/5

- při chemickém čištění	4/5

Nitě:			do barvy tkaniny

Švy:			veškeré švy musí být svařeny tak, aby nedocházelo k průniku vody

Tepelná vložka:	duté vlákno, složení: 100% polyester, hmotnost: min. 225 g/m2

Tepelná odolnost dle ČSN EN 14058: Rct = tř. 3 (min. 0,24 m2. K. W-1 )

Retroreflexní pásek:	barva: stříbrná (šedá); šíře 50 mm

- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471 nebo splňující třídu 2 dle ČSN EN 470 + A1

- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C), čištění min. 50

Uvedené hodnoty se vztahují k oběma barvám základního materiálu i k dalším uvedeným materiálům a udávají minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů.

Požadavky dle ČSN :

Výstražní oděv zimní – bunda a kalhoty pracovní výstražné zimní

ČSN EN ISO 20471: 	počet cyklů údržby, při kterých je oděv funkční: 30 cyklů

oděv třídy 3 – kompletní oděv (blůza + kalhoty)

oděv třídy 2 – samostatné kalhoty s náprsenkou, bunda

ČSN EN 343+A1:      Ret : třída 3, max. 6 m2.Pa/W

Wp : třída 3, min 12 600 Pa

ČSN EN 14058:        Rct : třída 3, min. 0,24 m2. K. W-1

Charakteristika:

Ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce odpovídající normě ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 20471, ČSN EN 343 + A1 a ČSN EN 14058, určený do klimaticky nepříznivého prostředí (venkovní prostředí) jako ochrana před chladem a deštěm pro práci, při které je nutné vizuálně signalizovat přítomnost uživatele – v pracovním prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele při nebezpečných situacích, ve dne i v noci, za jakýchkoliv světelných podmínek. Střih oděvu a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jeho používání. Oděv nesmí obsahovat žádné kovové součásti.

Bunda pracovní výstražná zimní

Bunda výstražná zimního pracovního oděvu, s našitými reflexními pruhy, s odepínací vložkou a se skrytou kapucí, v pase a dole stažena pruženkou. Švy jsou podlepeny proti průniku vody. Našití stříbrných reflexních pruhů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471 – výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití.

Bunda je střižena ze dvou předních dílů, jednoho zadního dílů, dvoudílných rukávů s přinechaným sedlem.

Popis:

Přední díly jsou v horní části členěné sedlem, ve švu sedla je všitá léga šíře 5,5cm. Léga překrývá zipovou kapsu. Bunda se zapíná na zdrhovadlo kryté légou. Ve spodní části jsou přední díly vodorovně členěny materiálem odlišné barvy (tmavě modré). Nad členěním a v hrudní přímce je našitý stříbrný reflexní pruh šíře 5cm. V pase je našitý tunel šíře 2,5cm. Pod tunelem všitá příklopka boční kapsy. Přední kraje jsou podšity podsádkou, ve švu podsádky s podšívkou je všito  1/2 zdrhovadla pro připnutí vložky. Přední kraje jsou 1x prošity.

Léga  je našitá na levém předním díle 2,5cm od hotového předního kraje, šíře 8cm, zapnutá  na 5x stuhových uzávěrů (4,5x2cm) do barvy materiálu, 1x prošitá i ve všití. Léga je ve spodní části členěná materiálem odlišné barvy (tmavě modrá), s našitými reflexními pruhy v návaznosti na přední díly. V pravém předním kraji v horní části je všitá krátká tvarovaná léga, nahoře přehnutá pro ochranu brady, prošitá 1x.

Kapsy náprsní jsou na obou předních dílech zipové, délka 16,5 cm, překryté légou širokou 5,5cm, všitou ve švu sedla. Na levou légu je našitá prošitím v kraji lata z vrchového materiálu s potiskem horizontálního loga Správy železnic, státní organizace, o velikosti 8,6 x 2,5 cm, barva potisku tmavá modrá, odpovídající PANTONE 294C. Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.).

Boční kapsy jsou šikmo střižené, zapnuté na zip, délka 17cm, zip je překryt légou širokou 5,5cm, léga je všitá do bočního švu a pod tunel v pase. Okraj légy a všití légy je 2x prošito.

Límec je stojáček, vnitřní část z odlišného materiálu (fleec). Do švu stojáčku je částečně všitá kapuce, skrytá uvnitř stojáčku, otvor pro skrytí kapuce je zapnutý na stuhový uzávěr. Do průkrčníku je všitý věšák.

Kapuce se vkládá do límce se zapínáním na stuhový uzávěr oranžové barvy o rozměru 2x4 cm, je dvoudílná, bez podšívky, částečně všitá do švu průkrčníku. Okraj kapuce je 1x prošit s vytvořeným tunelem kde je provlečena šnůra s brzdičkami a koncovky, středový šev kapuce je 1x prošit.

Zadní díl je členěný sedlem, pod sedlem je našitá prošitím v kraji lata z vlastního materiálu s potiskem loga Správy železnic, státní organizace,  o velikosti základny 20 cm, barva potisku tmavá modrá, odpovídající PANTONE 294C. Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.). Ve spodní části zadního dílu je vodorovně členěn materiálem odlišné barvy, nad členěním a v hrudní přímce jsou našité stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm, pruh navazuje na reflexní pruh v předním díle. V pase je našitý tunel šíře 2,5cm. Boční švy jsou prošity 1x po zadním díle.

Tunel v pase je široký 2,5cm, našitý prošitím v kraji, tunelem je provlečená kulatá pruženka vyvedena 2x2 botokroužky v místě bočních švů s brzdičkami.

Spodní okraj je ušit z obalované záložky 1x prošité, s tunelem kterým je provlečená kulatá pruženka vyvedená z rubní strany v místě bočních švů 2x2 botokroužky s brzdičkami

Rukávy jsou členěné, u spodní části všité do manžety. Horní část rukávu tvoří sedlo, v loketní části rukávu jsou všity tvarované dílky s odšitými 4 záševky. Rukáv ve spodní části je vodorovně členěn materiálem odlišné barvy (tmavě modré), nad členěním + v horní části rukávu je našitý stříbrný reflexní pruh šíře 5cm. Do spodního švu manžety je všitá spona, zapnutá na stuhový uzávěr, na sponě háčky 2x7cm, na manžetě mech 2x10cm. Spona je 2x prošitá. Do švu všití manžety s podšívkou jsou všity 2x poutka pro připnutí vložky. Průramky prošity dokola po rukávech.

Podšívka je ze síťoviny – přední a zadní díl + rukávy, rukávy jsou členěné, v místě lokte se složenými 4 záhyby. Na levém předním díle je našitá nakládaná kapsa z podšívky všitá do mezního švu, našitá prošitím v kraji, zapnutá na stuhový uzávěr 2x3cm, otvor 2x podehnut a prošit.

Prošití  -  2x - légy pro překrytí náprsních a bočních kapes, všití sedla předního a zadního dílu, spona rukávu, 1x - všití rukávu po rukávech, náprsní, boční a vnitřní kapsy po obvodě, kapuce, tunel v pase, mezní šev po podsádce, levá léga předního dílu, přední kraje, okraj stojáčku.

Švy šíře 0,7cm, jsou zataveny proti průniku vody.

Vpínací vložka je ušita ze sendvičové podšívky (vrchní + spodní díly z podšívky, výplň – rouno), okraj vložky je olemován, rukávy u spodního okraje jsou všity do úpletu.  Do bundy je vepnuta na 3x knoflíky umístěné na náramenici a středu zadního dílu, dále na 2x na knoflíky v obou rukávech a v předním kraji na zip. Zip je všitý ve švu krajové podsádky. Na levém předním díle vložky je našitá nakládaná vnitřní kapsa z podšívky, našitá prošitím v kraji, zapnutá na stuhový uzávěr 2x3cm, otvor je 1x prošit.

Bunda pro ženy je řešena obdobným způsobem.

Kalhoty pracovní výstražné zimní

Kalhoty zimního výstražného pracovního oděvu s náprsenkou, podšity podšívkou (síťovinou), s vpínací vložkou. Na předních dílech jsou nakládané klínové kapsy. Na zadním díle je našitá nakládaná kapsa s patkou, švy jsou podlepeny proti průniku vody. Po obvodu nohavic pod kolenem je ve dvou pruzích a v pase po jednom pruhu našitý stříbrný reflexní pás šíře 5 cm. Umístění reflexního pásů musí odpovídat ČSN EN ISO 20471.

Popis:

Kalhoty jsou střiženy ze dvou zadních a dvou předních dílů, náprsenky a zádového bederního dílu, který je spojen pruženkou s dvěma díly pevných šlí.

Přední díly mají v pase nadšitou náprsenkou, podšitou vlastním materiálem. V pase obou bočních švů jsou rozparky na 3 knoflíky. Přední díly jsou členěné v kolenní části a ve spodní části, ve spodní části je členění z materiálu odlišné barvy (tmavě modré barvy). Od spodního členění nahoru jsou našity po obvodu ve dvou pruzích nad sebou stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm. V kolenní části jsou odšité a prošité záševky. V horním okraji náprsenky jsou všitá poutka se sponou pro zapnutí šlí. Ve spodní části náprsenky je našitý stříbrný reflexní pruh šíře 5cm. Na náprsence našitá nakládaná kapsa s patkou.

Zadní díly jsou v pase nadšity bederním dílem (prodloužený zadní díl) podšitý podšívkou (síťovinou). Zadní díl je členěný kolenní a spodní části nohavice, členění ve spodní části je ušito z materiálu odlišné barvy, od spodního členění nahoru jsou našity po dvou pruzích nad sebou stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm. Na pravém zadním díle je našitá nakládaná kapsa s patkou zapínaná na stuhový uzávěr. Kapsa i patka jsou dvakrát prošity. Na levé i pravé straně bočního švu kalhot je zapínání na tři knoflíky.  Podkrytí bočního zapínání je 3,5cm, podkrytí je podehnuto a 1x prošito. V horním okraji bederního dílu jsou všity dvě pruženky (šíře 4cm, délka 12cm) vrchní část pruženky je všita do tvarovaných šlí. Ve spodní části bederního dílu je našitý reflexní pruh šíře 5cm. Spodní část nohavic lze stáhnout pomocí spony zapínanou na stuhový uzávěr.

Kapsy - boční kapsy v pase jsou našité nakládané s klínovým otvorem, (šíře 19cm, výška 34,5 cm) V pase obou předních dílů švů jsou rozparky na 3 knoflíky. Přeložení do zadního dílů je 3cm. Přeložení je  2x podehnuto a 1 prošito. Kapsa je všitá do bočního švu a do švu všití náprsenky, na přední díl našitá 2x prošitím.

Kapsa na náprsence je nakládaná našitá 2x prošitím, překrytá patkou, zapnutou na stuhový uzávěr. Patka je prošitá 2x dokola, ve všití 1x. Přeložka kapsy je 1x prošité.

Kapsa na pravém zadním díle je nakládaná (šíře 17 x 18cm) překrytá zapošitou patkou ( 6cm) se zapínáním na stuhový uzávěr.

Šle jsou tvarované, v zadní části přes sebe překřížené, u spodu s všitými pruženkami šíře 4cm, okraj šlí 2x podehnutý a prošitý 1x. Konce šlí šíře 4cm s navlečenou sponou.

Rozparek je na předním díle zapínaný na 2 knoflíky, prošitý 4cm, u spodu do kulata, v ukončení uzávěrka. Rozparky v bočních švech zapnuté na 3 knoflíky, lišta přinechaná na předním díle, 1x prošitá.

Podšívka kalhoty je ušita ze síťovaného materiálu, v pase je 6x poutko z rypsové stuhy pro připnutí vložky. V kolenní části jsou složené záhybky. V obou nohavicích, do švů ve spodní části jsou všita po 2 poutkách z rypsové stuhy pro připnutí vložky.

Sedový šev  - 0,7cm, prošitý po levém díle  1x .

Záložka kalhot - š.4cm- 2x podehnutá prošitá 1x. Spodní část nohavic lze stáhnout sponou zapínanou na stuhový uzávěr, spona všitá do bočního švu směřuje do zadního dílu.

Prošití 2x - boční kapsy, zadní + náprsní kapsy + patky; 1x -spona na stažení nohavice, boční švy po zadním díle, krokový šev po zadním díle, sedový šev PD +ZD, náprsenky dokola, kolenní členění PD+ZD, záševky, šle, přeložka zadní + naložené kapsy, záložka u spodu, rozparek, patky ve všití.

Švy  -  š.0,7cm, zataveny proti průniku vody.

Vpínací vložka je ušita ze sendvičové podšívky (vrchní + spodní díly z podšívky, výplň – rouno), prošité podélně (shora dolů) jednoduchého střihu. Na předním díle v sedovém švu je ušitý rozparek, okraj vzniklého rozparku je obnitkovaný a 1x prošitý. V kolenní části jsou složené záhybky. Horní okraj vložky obnitkovaný, podehnutý a 1x prošitý, tunelem je provlečená tkanice. Nohavice u spodu jsou všity do úpletu. Vložka připnuta v pase na 6 knoflíků a po 2 knoflících na obou nohavicích.

Kalhoty pro ženy jsou řešeny obdobným způsobem.

Předložení vzorků k nabídce:

Soutěžní vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 182-104 (kód 182/52).

Značení na výrobku:

Bunda bude označena etiketou, vsazenou do zadní části průkrčníku, kalhoty budou označeny etiketou, vsazenou do zadní části pasového límce u sedového švu.

Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- název a typ výrobku

- výrobce

- Rok výroby (min. koncové číslo)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symboly údržby dle ČSN EN 3758

- Max. počet údržby

- Označení ČSN

- Piktogram ochrany

Vložka do bundy bude označena etiketou, vsazenou do zadní části průkrčníku, vložka kalhot bude označena etiketou, vsazenou do zadní části pasového límce u sedového švu. Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- Název a typ výrobku

- Výrobce (dodavatel)

- Rok výroby (min.koncové dvojčíslí)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symbol údržby dle ČSN 3758

- Označení ČSN

Balení výrobku:

Každá bunda či kalhoty budou složeny a vloženy do polyetylénového sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen velikostí výrobku a čárovým kódem MTZ. Takto zabalené výrobky se vloží do krabice po 10 ks jednoho druhu stejné velikosti. V krabici je pouze oblečení stejného druhu a stejné velikosti. Při balení zbytkového sortimentu může být v krabici stejný druh pracovního oblečení, různých velikostí. Na krabici je vyznačeno jaká velikost a počet je dodáván a jejich čárový kód.

Na každé krabici budou zřetelně vyznačeny tyto údaje:

- výrobce

- rok výroby

- velikost

- označení výrobku

Vyobrazení výrobku, měření kontrolních rozměrů

- Bunda pracovní výstražná zimní

- Kalhoty pracovní výstražné zimní

Technický nákres s kontrolními rozměry:

Kontrolní rozměry pro soutěžní vzorek v kalkulační velikosti 182/104

A   ½ šíře hrudi			66,5cm

B   ½ šíře u spodu			63cm

C  délka rukávu včetně náramenice     89cm

D  délka bundy				84cm

Technický nákres s kontrolními rozměry:

Kontrolní rozměry pro soutěžní vzorek v kalkulační velikosti 182/104

A   ½ obvodu pasu                                 54cm

B   ½ obvodu sedu                                 58,5cm

C  boční délka kalhot                            109,5cm

D  kroková délka kalhot                        86cm

E  ½ dolní šíře kalhot                            25,5 cm

Tabulka kontrolních rozměrů

2.

Oděv výstražný nepromokavý

- Plášť nepromokavý výstražný            3 200 ks

- Kalhoty nepromokavé výstražné           700 ks

Materiál:

Druh, složení:		nánosová textilie s membránou

Textilie 100% PES, membrána PU, PES, PTFE apod.

Hmotnost:		190 g/m2 +/- 5 g/m2

Srážlivost:		osnova / útek max. 1 % při praní na 30°C

Pevnost v tahu:	osnova minimálně 1300 N, útek minimálně 1200 N

Pevnost v trhu:	osnova minimálně 90 N, útek minimálně 80 N

Barva:			základní barva fluorescenční oranžová, doplňková barva tmavě modrá

Stálobarevnost:	 - v otěru za sucha		4/5

- v otěru za mokra		4/5

- v potu alkalickém		4/5

- v potu kyselém		4/5

- při praní na 30 °C		4/5

- při chemickém čištění	4/5

Nitě:			do barvy tkaniny

Švy:			veškeré švy musí být svařeny tak, aby nedocházelo k průniku vody

Tepelná vložka:	duté vlákno, složení: 100% polyester, hmotnost: min. 225 g/m2

Tepelná odolnost dle ČSN EN 14058: Rct = tř. 3 (min. 0,24 m2 . K.W-1 )

Retroreflexní pásek:	barva: stříbrná (šedá); šíře 50 mm

- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471 nebo splňující třídu 2 dle ČSN EN 470 + A1

- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C), čištění min. 50

Uvedené hodnoty se vztahují k oběma barvám základního materiálu i k dalším uvedeným materiálům a udávají minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů.

Výstražný oděv nepromokavý – plášť a kalhoty nepromokavé výstražné

ČSN EN ISO 20471: oděv třídy 3 – kompletní oděv (plášť + kalhoty)

oděv třídy 2 – samostatný plášť

oděv třídy 1 - kalhoty

ČSN EN 343+A1:      Ret : třída 3, max. 6 m2.Pa/W

Wp : třída 3, min 12 600 Pa

ČSN EN 14058:        Rct : třída 3, min. 0,24 m2. K.W-1

Charakteristika:

Ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce odpovídající normě ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 20471, ČSN EN 343 + A1 a ČSN EN 14058, určený do klimaticky nepříznivého prostředí (venkovní prostředí) jako ochrana před deštěm pro práci, při které je nutné vizuálně signalizovat přítomnost uživatele – v pracovním prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele při nebezpečných situacích, ve dne i v noci, za jakýchkoliv světelných podmínek. Střih oděvu a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jejího používání. Oděv nesmí obsahovat žádné kovové součásti.

Plášť nepromokavý výstražný

Popis:

Plášť je střižen ze sedlo kimonových rukávů, předních dílů a zadního dílu. Zapínaný na stuhový uzávěr, s odepínatelnou kapucí, po obvodu pláště i rukávů jsou našity ve dvou řadách reflexní stříbrné pruhy šíře 5cm. Švy jsou zataveny proti průniku vody. Umístění stříbrných reflexních pásů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471 – výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití.

Přední díly pláště jsou v horní část tvořeny ze sedel, předních dílů a rukávů střiženého v celku. Ve spodních částech předních dílů jsou všité kapsy s lištou, na spodních dílech jsou našity po obvodu stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm. Přední díly jsou předšity krajovou podsádkou z vlastního materiálu, 1x prošity, levý díl prošitý ve větší šíři. Přední díly se přes sebe po zapnutí překrývají a zapínají na 5x stuhový uzávěr (2,5x 6cm). Na levý přední díl je našitá prošitím v kraji lata z vrchového materiálu s potiskem horizontálního loga Správy železnic, státní organizace, o velikosti 8,6825 x 2,56 cm, barva potisku tmavá modrá, odpovídající PANTONE 294C. Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.).

Lištové kapsy jsou umístěné v pase na levém i pravém předním díle, velikost lišty 3,5x19cm 1x prošitá. Kapesní váček z vlastního materiálu, dvojitý (20x20cm).

Zadní díl  -  horní část tvoří nejen sedlo zadního dílu, ale i sedla předního dílu a rukáv.    Spodní část v přehybu s našitými 2x reflexními stříbrnými pruhy šíře 5cm . Na horní části našitá prošitím v kraji lata z vlastního materiálu s potiskem loga Správy železnic, státní organizace, o velikosti základny 20 cm, barva potisku tmavá modrá, odpovídající PANTONE 294C. Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.).

Límec klasický ležatý, vrchní i spodní díl z vlastního materiálu, Límec dokola 1x prošit. Na spodním límci jsou našité 4 knoflíky pro připnutí kapuce. Do průkrčníku všitý tkaný věšák.

Kapuce je dvoudílná, bez podšívky. Okraj kapuce 1x prošit, tunelem je provlečena šnůra + koncovky, středový šev kapuce 1x prošit. Kapuce v místě průkrčníku podehnutá a 1x prošitá, dle šablony vyšity 4 prádlové dírky pro připnutí kapuce do průkrčníku.

Rukávy jsou kimonové střižené vcelku s horními předními a zadním dílem. V podpaží ve švu dle nástřihů nedošitý otvor pro větrání, zapravený 1x prošitím. Na po obvodu rukávu jsou našity ve dvou pruzích nad sebou stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm. Spodní okraj záložka je široká 4cm, 2x podehnutá a 1x prošitá.

Spodní okraj pláště je 2x podehnutý a 1x prošitý, šíře záložka je šíře 4cm.

Prošití pláště 1x- přední kraje, límec, lišta boční kapsy, členící švy předního a zadního dílu, boční švy, šev kapuce.

Švy pláště mají šíři 1cm a jsou zataveny proti průniku vody.

Plášť pro ženy je řešen obdobným způsobem.

Kalhoty nepromokavé výstražné

Kalhoty nepromokavé výstražného oděvu, jsou střiženy ze čtyř dílů spojených bočním, krokovým a sedovým švem. V bočních švech jsou ušity kapesní průhmaty, zadní díl je hladký, v pase a u spodu nohavic stažené pruženkou, ve spodní části nohavic jsou našity ve 2 řadách nad sebou stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm, švy jsou zataveny proti průniku vody. Umístění stříbrných reflexních pásů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471 – výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití.

Popis:

Přední díly jsou bez záhybů a záševků. V bočních švech kalhot jsou zhotoveny kapesní průhmaty. Ve spodní části nohavic jsou našity ve dvou řadách nad sebou stříbrné reflexní pruhy šíře 5cm. Do bočních švů ve spodní části nohavic všito zdrhovadlo.

Zadní díl je hladký bez záhybů a záševků.

Boční kapesní průhmaty jsou vytvořeny v bočních švech kalhot, bez kapesních váčků, délka průhmatu cca 27cm. Průhmaty jsou zhotovené dvěma lištami šíře 4cm.

Pasový límec je široký 4cm, šev pasového límce navazuje na sedový šev předního dílu, ve švu z lícní strany je nedošitý otvor pro vyvedení šňůry. Pasový límec je stažený pruženkou šíře 3,5cm, límec je 2x vodorovně prošit, prostředním tunelem je provlečená šňůra s koncovkami pro možnost stažení pasu. Šev všití pasového límce je 1x prošit po dílech.

Spodní okraj kalhot je dvakrát podehnutý a 1x prošitý, šířka záložka je 4cm. V bočních švech spodního okraje kalhot je vypracovaný rozparek, který se zapíná na zdrhovadlo, jehož délka je 18cm.

Prošití kalhot je v bočních švech po zadním díle, krokový šev po zadním díle, sedový šev po levém díle, všití pasového límce, spodní okraj kalhot.

Švy jsou široké 1cm a zataveny proti průniku vody.

Kalhoty pro ženy jsou řešeny obdobným způsobem.

Předložení vzorků k nabídce:

Soutěžní vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 182-104 (kód 182/52).

Značení na výrobku: 
Bunda bude označena etiketou, vsazenou do zadní části průkrčníku, kalhoty budou označeny etiketou, vsazenou do zadní části pasového límce u sedového švu.

Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- název a typ výrobku

- výrobce

- Rok výroby (min. koncové číslo)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symboly údržby dle ČSN EN 3758

- Max. počet údržby

- Označení ČSN

- Piktogram ochrany

Vložka do bundy bude označena etiketou, vsazenou do zadní části průkrčníku, vložka kalhot bude označena etiketou, vsazenou do zadní části pasového límce u sedového švu. Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- Název a typ výrobku

- Výrobce (dodavatel)

- Rok výroby (min. koncové dvojčíslí)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symbol údržby dle ČSN 3758

- Označení ČSN

Balení výrobku:

Každá bunda či kalhoty budou složeny a vloženy do polyetylénového sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen velikostí výrobku a čárovým kódem MTZ. Takto zabalené výrobky se vloží do krabice po 10 ks jednoho druhu stejné velikosti. V krabici je pouze oblečení stejného druhu a stejné velikosti. Při balení zbytkového sortimentu může být v krabici stejný druh pracovního oblečení, různých velikostí. Na krabici je vyznačeno jaká velikost a počet je dodáván a jejich čárový kód.

Na každé krabici budou zřetelně vyznačeny tyto údaje:

- výrobce

- rok výroby

- velikost

- označení výrobku

Vyobrazení výrobků, způsob měření a velikosti kontrolních rozměrů:

- Plášť nepromokavý výstražný

- Kalhoty výstražné nepromokavé

Technický nákres s kontrolními rozměry:

Kontrolní rozměry pro soutěžní vzorek v kalkulační velikosti 182/104

A   ½ šíře hrudi                                     72cm

B   ½ šíře u spodu                                 80cm

C  délka rukávu včetně náramenice      89cm

D  délka pláště                                      103cm

- Kalhoty nepromokavé výstražné

Kontrolní rozměry pro soutěžní vzorek v kalkulační velikosti 182/104

A   ½ obvodu pasu po stažení               46cm

B   ½ obvodu sedu                                 60cm

C  boční délka kalhot                            109,5cm

D  kroková délka kalhot                        81,6cm

E  ½ dolní šíře kalhot po stažení           22,8cm

Tabulky kontrolních měr:

Značení na výrobcích

Značení na každém výrobku musí být stálobarevné, čitelné i po dlouhodobé údržbě a po celou dobu životnosti výrobku.

Ke každému výrobku musí být dle ČSN EN ISO 13688 dodán návod k použití v českém jazyce, který musí obsahovat přinejmenším informace o:

- Používání, skladování, čištění, údržbě a dezinfekci,

- Významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.

___________________________________________________________________________

Požadavek na předložení použitých materiálů:

Uchazeč spolu se soutěžními vzorky předloží 1 bm vrchového materiálu pro případné laboratorní hodnocení. Materiály musí být totožné s materiály použitými na zhotovení soutěžních vzorků.

Předložené materiály budou označeny svým určením (např.: „Vrchový materiál použitý na: …………………..“) a jménem či názvem uchazeče (např. nápisem či razítkem)

Materiály i soutěžní vzorky budou opatřeny potvrzením akreditované zkušebny, že splňují požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jsou shodné s materiálovými listy, které jsou obsahem návrhu Technických podmínek dodávek.

Z materiálového listu musí být zřejmé, kdo jej vyhotovil, kdo přezkoušel, uvedené hodnoty musí být opatřeny podpisem vyhotovitele.  Materiálové listy musí obsahovat mimo jiné náležitosti skutečně zjištěné hodnoty, které zadavatel specifikací požaduje (hmotnost, srážlivost, pevnost, stálobarevnost atd.). Pokud některé z požadovaných hodnot nejsou uvedeny v předloženém závěrečném protokolu akreditované zkušebny, je nutno jejich pravdivost doložit samostatným zkušebním protokolem, nebo výslovným potvrzením zkušebny, že údaje uvedené v materiálovém listu po obsahové stránce odpovídají skutečnosti.

Přílohy:

Příloha č. 2b: Logo Správy železnic, státní organizace