Technická specifikace zakázky

Úpravy kolejového lože od km 25,085 - do km 25,760

– propustek v km 25,116

- Základní údaje o propustku

Objekt:			propustek

Katastrální území:	Kopidlno

Evid. km:		25,116

Traťový úsek:		TÚ 1421 Veleliby (mimo) – Jičín (včetně), DÚ 20 Kamensko - Kopidlno

- GPS souřadnice:              50°38'35.033"N 15°27'39.748"E

- 50°19'59.509''N, 15°15'19.106''E

- Popis prací

Příprava staveniště, čištění a odstraňování vegetace

V okolí mostu bude odstraněna náletová vegetace do průměru kmene 100 mm.

Zdivo říms a říms křídel bude ručně očištěno kartáči od mechu a jiné vegetace.

Staveniště bude přednostně zřízeno na pozemcích SŽDC. Staveniště bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu a případně pronajaté pozemky třetích osob budou protokolárně předány.

Provedení SVI

Po demontáži železničního svršku dojde k odtěžení štěrku a materiálů nad klenbou včetně odstranění stávající izolace i s její ochranou. Po očištění stávající klenby se provede podkladní vrstva z betonu C 16/20 do tl. 150 mm. Na podkladní betonovou vrstvu se aplikuje asfaltový penetrační nátěr a podkladní vrstva z netkané geotextilie měrné hmotnosti do 1200q/m2. Izolace mostu bude provedena asfaltovými natavovanými pásy dle schváleného systému Správy železnic, státní organizace. Izolační pásy budou připevněny k rubu říms nerezovými pásky 40 x 5 mm. Ochrana izolace bude provedena netkanou geotextilií měrné hmotnosti do 1200q/m2 ve dvou vrstvách. Za opěrami propustku bude provedeno příčné odvodnění drenážním flexibilním plastovým potrubím DN 160. Drenážní trouby budou opláštěny filtrační textilií a zakončeny plastovými víčky KG DN 160. Výtok drenáže bude zpevněn dlažbou z upraveného lomového žulového kamene tl. 200 mm do betonového lože C25/30. Na provedenou izolaci propustku bude proveden zásyp zhutněnou štěrkodrtí frakce 0/22.

Oprava říms a říms křídel

Mostní římsy budou reprofilovány cementovými sanačními maltami tl. 10 mm a tl. 20 mm.

Ocelové zábradlí

Stávající zábradlí a kabelový žlab budou ručně očištěny ocelovými kartáči. Bude proveden dvojnásobný polyuretanový nátěr zábradlí  a kabelového žlabu.

Navržený ochranný protikorozní povlak bude podle SŽDC S 5/4 tab.5/1 ONS 14. Jednotlivé vrstvy nátěrů musí mít, z důvodu kontroly, odlišný barevný odstín. Barevný odstín konečného nátěru bude DB 610.

Technologické předpisy

Budou předloženy ke schválení TP na provedení SVI a PKO zábradlí.

Vypracoval: Karel Doležal

v Hradci Králové dne 16. 7. 2020, Správa mostů a tunelů OŘ Hradec Králové